烧结镁砂技术要求及验收标准

（2023-01）

一、理化指标：

（一）产品的理化检验指标应符合下表规定：

| 指 标 品 名 | MgO % | SiO2 % | CaO % | 灼减 % | 体积密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88冶金镁砂 | ≥88 | ≤5 | ≤4 | ＜0.5 | ≥3.05 |

- 说明：氧化镁、体积密度指标做主要考核指标，其他指标作为参考指标。

- 验收标准MgO（%）：≥88合格，≥87.5-88，批次减价100元/吨；≥87-87.5，批次减价，200元/吨；低于87按固值1元结算或退货处理；体积密度（g/cm3）≥3.05合格，≥3.00-3.05批次减价100元/吨，≥2.95-3.00，批次减价200元/吨；低于2.95按固值1元结算或退货处理。

- 粒度指标要求

- （1） 0～10mm粒级：各粒级分布均匀，小于1mm的≤10%，1～3mm的≤20%,3～5mm的≤25%,5～8mm的≤30%,大于10mm的≤5%，大于12mm的不准有；

- （2）3～8mm粒级：各粒级分布均匀，小于1mm的不准有，小于3mm的≤5%，3～5mm的≤40%,5～8mm的≤40%,大于8mm的≤10%，大于10mm的不准有；

- （3） 0～3mm粒级：各粒级分布均匀，小于0.088mm的≤20%，大于3mm的≤10%，大于5mm的不准有。

说明：理化检验指标每批次取样送检，粒度指标因使用异常时抽检。

二、包装和外观质量等要求:

（一）有内衬的防潮吨袋包装，包装无破损，包装袋在吊运过程中不得损坏。

（二）冶金镁砂不得受潮结块,不得混有杂物等。

（三）包装袋上需有品名、生产单位、生产日期、批次、保质期等信息标识。

三、其他要求及和考核

（一）每批次的批量不能超过120吨，交货的每批产品应附有质量证明书，内容包括生产单位名称、厂址、产品名称、生产日期、保质期以及本标准规定的各项指标检验结果等。

（二）粒度指标抽检不合格每次扣款2000元。

（三）包装物按过磅量的0.15%进行扣减。

（四）包装和标识等不符合要求的每次考核1000-3000元。

（五）包装破损的按破损包装量的5-20%进行考核。

(六）产品使用中出现异常，甲方通知乙方后可根据使用效果进行相应考核。

（七）因产品质量原因造成的损失全权由供应单位承担。