发明内容

本发明的目的是提供一种利用天然盐湖卤水和碳酸氢钠为原料生产高纯氧化镁并联产硫酸钠和氯化钠的工艺。 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种用盐湖卤水生产高纯氧化镁的新工艺，包括以下步骤：

(1)卤水净化：将卤水加热到60-80℃，用硅藻土进行过滤，滤去杂质后得精制卤水;

2)把精制卤水按镁离子与碳酸氢根离子的当量比为1：2.02-1：2.05缓慢加入到碳酸氢钠溶液中进行反应，按转速为30转/分进行搅拌，反应热解温度控制在50-80℃，加料时间1小时，反应时间2小时，在50-80℃保温陈化2小时，离心分离后得中间产物碱式碳酸镁和母液Ⅰ; (3)将碱式碳酸镁用氧化镁质量20-50倍的去离子水在常温下进行洗涤，洗水回收利用，洗好后的碱式碳酸镁在800-900℃下煅烧2-4小时，得到高纯氧化镁，氧化镁的纯度可达到99%以上;

(4)母液Ⅰ直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁和母液Ⅱ，镁的转化率达到98%;

(5)依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图将母液Ⅱ蒸发浓缩，离心分离得无水硫酸钠和母液Ⅲ;

(6)母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠和母液Ⅳ，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。

本发明与现有技术相比具有如下优点：

(1)反应过程易于操作，对设备无特殊要求;

(2)以卤水和碳酸氢钠为原料生产高纯氧化镁，采用边反应边热解的方式，所得产品质量高且稳定，容易实现大规模生产;

(3)镁的转化率可达到98%;

(4)本工艺为卤水综合利用找到一条经济效益好的途径;

(5)本工艺福产硫酸钠和氯化钠，母液循环利用，对环境无任何污染。

附图说明

图1为本发明一种用盐湖卤水生产高纯氧化镁的新工艺的流程框图。