权利要求书

一种用盐湖卤水生产高纯氧化镁的新工艺，其特征是包括以下步骤： (1)卤水净化：将卤水加热到60-80℃，用硅藻土进行过滤，滤去杂质后得精制卤水;

(2)把精制卤水按镁离子与碳酸氢根离子的当量比为1：2.02-1：2.05缓慢加入到碳酸氢钠溶液中进行反应，按转速为30转/分进行搅拌，反应热解温度控制在50-80℃，加料时间1小时，反应时间2小时，在50-80℃保温陈化2小时，离心分离后得中间产物碱式碳酸镁和母液Ⅰ;

(3)将碱式碳酸镁用氧化镁质量20-50倍的去离子水在常温下进行洗涤，洗水回收利用，洗好后的碱式碳酸镁在800-900℃下煅烧2-4小时，得到高纯氧化镁;

(4)母液Ⅰ直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁和母液Ⅱ;

(5)依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图将母液Ⅱ蒸发浓缩，离心分离得无水硫酸钠和母液Ⅲ;

(6)母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠和母液Ⅳ，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。