具体实施方式

实施例1 将卤水用硅藻土过滤后与碳酸氢钠，镁离子与碳酸氢根离子的当量比为1：2.02(也可以为1：2.03、或1：2.04、或1：2.05)进行反应，将卤水在搅拌状态下缓慢加入到80℃的碳酸氢钠饱和溶液中，在此温度下反应2小时，并保温陈化2小时，抽滤后得中间产物碱式碳酸镁和母液Ⅰ，将沉淀用氧化镁质量50倍(也可以为20倍、或30倍、或40倍)的去离子水进行洗涤后，在900℃(也可以是850℃、或800℃)下煅烧4小时(也可以是2小时、或3小时)得高纯氧化镁产品。

母液Ⅰ直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁和母液Ⅱ。经上述两步反应，可使镁的转化率达到98%。依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图对母液Ⅱ蒸发浓缩后，离心分离得无水硫酸钠和母液Ⅲ。母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠和母液Ⅳ，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。

实施例2

取Mg2+含量为40g/L的卤水1L与含228g NaHCO3的饱和溶液反应，在65℃保温条件下，将卤水缓慢加入到碳酸氢钠饱和溶液中，在转速30转/分的搅拌下，反应2小时，保温陈化2小时后，进行固液分离，得中间产物碱式碳酸镁500g和母液Ⅰ。用3.5L去离子水对碱式碳酸镁进行洗涤后，将滤饼在900℃下煅烧4小时，得氧化镁57.7g，质量为99.13%。

将母液Ⅰ1.65L直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁70g和母液Ⅱ0.67L。碱式碳酸镁进行洗涤后，在900℃下煅烧4小时，得氧化镁7.8g，依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图对母液Ⅱ蒸发浓缩后，离心分离得无水硫酸钠121.6g和母液Ⅲ0.24L。母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠32.5g和母液Ⅳ0.21L，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。 实施例3

取Mg2+含量为38g/L的卤水1L与含210g NaHCO3的饱和溶液反应，在温度70℃条件下，将卤水缓慢加入到碳酸氢钠饱和溶液中，在转速35转/分的搅拌下，反应2.5小时，保温陈化2小时后，进行固液分离，得中间产物碱式碳酸镁480g和母液Ⅰ。用3.0L去离子水对碱式碳酸镁进行洗涤后，将滤饼在850℃下煅烧3小时，得氧化镁55.7g，质量为99.05%。

将母液Ⅰ1.55L直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁68g和母液Ⅱ0.62L。碱式碳酸镁进行洗涤后，在900℃下煅烧4小时，得氧化镁7.2g，依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图对母液Ⅱ蒸发浓缩后，离心分离得无水硫酸钠120.8g和母液Ⅲ0.23L。母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠30.5g和母液Ⅳ0.20L，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。

实施例4

取Mg2+含量为42g/L的卤水1L与含240g NaHCO3的饱和溶液反应，在60℃保温条件下，将卤水缓慢加入到碳酸氢钠饱和溶液中，在转速25转/分的搅拌下，反应2.5小时，保温陈化3小时后，进行固液分离，得中间产物碱式碳酸镁530g和母液Ⅰ。用4.5L去离子水对碱式碳酸镁进行洗涤后，将滤饼在850℃下煅烧3.5小时，得氧化镁60.5g，质量为99.25%。

将母液Ⅰ1.72L直接蒸发浓缩后，离心分离得碱式碳酸镁78g和母液Ⅱ0.68L。碱式碳酸镁进行洗涤后，在900℃下煅烧4小时，得氧化镁8.1g，依照Na+//SO42-、Cl-— H2O三元相图对母液Ⅱ蒸发浓缩后，离心分离得无水硫酸钠122.8g和母液Ⅲ0.26L。母液Ⅲ冷却结晶得氯化钠32.5g和母液Ⅳ0.23L，母液Ⅳ返回母液Ⅱ循环利用。