技术领域

本发明属于耐火材料领域，具体涉及一种经过人工预合成、预反应制备镁橄榄石砖的方法。 传统的镁橄榄石砖是用天然橄榄石砂制作的，而天然橄榄石砂由于其成矿条件，必然含有较高的铁、铝、钙等渣滓矿物，因此利用其制备镁橄榄石时，高温相少，这样会影响产品的强度及耐火性。同时在耐火材料领域存在大量的废弃的菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石等，而其中含有大量的MgO和SiO2等，造成资源浪费。

技术背景

本发明的目的是提供一种人造镁橄榄石砂及其用于制备镁橄榄石砖的方法，其采用的原材料是含有氧化镁和二氧化硅的工业废渣，通过利用预合成、预反应方法制得的镁橄榄石砂再去生产镁橄榄石砖，使得结合相完整，晶体发育完全，高温性能好，抗硫碱化学侵蚀的能力强。