权利要求书

1.一种高镁卤水制备六水氯化镁新工艺，其特征是包括以下步骤：

（1）将原料高镁卤水加入净化槽中，加热到60-80℃，加入2-5％的氧化剂进行氧化脱色，得到净化卤水；

（2）把二水氯化镁加入净化卤水中，边加边搅拌，让高温盐慢慢结晶出来，离心分离后得到高温盐和含氯化镁的母液；

（3）高温盐为一水硫酸镁和氯化钠的混合物，通过卧螺机进行分离，分别得到一水硫酸镁和氯化钠；

（4）母液为氯化镁溶液，继续加入二水氯化镁，直到全部的氯化镁以六水氯化镁的形式结晶出来为止；

（5）将得到的六水氯化镁一部分作为成品收集，另一部分则经过旋转闪蒸得到二水氯化镁用于循环。