发明内容

本发明是为了解决现有生产六水氯化镁的工艺存在的蒸发温度高，高温盐分离困难，能耗高的问题，而提供了一种高镁卤水制备六水氯化镁新工艺，以达到降低能耗，且使高温盐容易分离的目的。

本发明利用工业废热通过旋转闪蒸得到二水氯化镁，然后再把二水氯化镁加入高镁卤水中，在较低的温度下析出高温盐，离心分离后往母液中继续加入二水氯化镁，从而得到六水氯化镁，六水氯化镁一部分作为成品，一部分通过旋转闪蒸得到二水氯化镁用于循环。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的：

高镁卤水制备六水氯化镁新工艺，包括以下步骤：

（1）将原料高镁卤水加入净化槽中，加热到60~80℃，加入2~5％的氧化剂进行氧化脱色，得到净化卤水；

（2）把二水氯化镁加入净化卤水中，边加边搅拌，让高温盐慢慢结晶出来，离心分离后得到高温盐和含氯化镁的母液；

（3）高温盐为一水硫酸镁和氯化钠的混合物，通过卧螺机进行分离，分别得到一水硫酸镁和氯化钠；

（4）母液为氯化镁溶液，继续加入二水氯化镁，直到全部的氯化镁以六水氯化镁的形式结晶出来为止；

（5）将得到的六水氯化镁一部分作为成品收集，另一部分则经过旋转闪蒸得到二水氯化镁用于循环。

整个生产过程依照Na+、Mg2+//SO42-、Cl– — H2O四元相图60~80℃的溶解度数据进行工艺计算和操作。

本发明与现有技术相比具有如下优点：

（1）充分利用了工业废热、余热，经济效益好；

（2）整个反应过程都在低温下进行，易操作，节能；

（3）本工艺为卤水综合利用找到一条经济效益好的途径，不产生废液、废渣、废气对环境无任何污染。