权利要求书

1.一种利用硼泥制造中档镁砂的方法，其特征在于技术配方为：硼泥65～75％、黄粘土5～10％、电熔镁砂除尘粉15～25％、水5～10％，以上成份比例为重量百分比，其生产工艺为：将上述技术配方中的各原材料按比例进行混合搅拌，然后将混合好的物料进行压密、制球，再将物料球放置于露天进行晾晒，待晾晒干燥后将其送入镁砂煅烧窑内进行煅烧，煅烧的温度为1200～1800℃，煅烧时间为15～20小时，煅烧后经自然冷却，再进行粉碎处理。