发明内容

本发明正是立足上述国情，解决上述问题，发明一种造价低廉，在任何炉灶上使用都有节能效果的红外耐火泥。

本发明的目的是发明一种由重型氧化镁65-75％、赤铁矿25-35％混合组成；其中重型氧化镁中有效化学组份氧化镁(MgO)为85-95％，赤铁矿的有效化学组分三氧化二铁(Fe2O3)为75-80％的粉状红外耐火泥。

本发明的目的是发明一种把干粉状红外耐火泥与石英砂以1∶1的配比加适量水搅拌成砂浆，将砂浆状(或糊状)红外耐火泥直接糊在炉灶内壁壁面上，自然干燥后即可使用。

实现发明目的的方式是这样的：主要由含重型氧化镁65-75％、赤铁矿25-35％混合组成的红外耐火泥，其特征是重型氧化镁中有效化学组份氧化镁(MgO)为85-95％，赤铁矿的有效化学组分三氧化二铁(Fe2O3)为75-80％；将重型氧化镁和赤铁矿原料相互混合，磨成粒度大于300目粉状，制成干粉状远红外耐火泥；把干粉状远红外耐火泥与适量水、普通水泥、石英砂、普钙和粘土及其它们的混合物混合为糊状，或者把干粉状远红外耐火泥与适量水混合为糊状，将糊状远红外耐火泥直接糊在炉灶内壁壁面上，自然干燥后即可使用；把干粉状红外耐火还可与水泥、石英砂、普钙和粘土及其它们的混合物混合后，再加适量的水混合为砂浆，将砂浆状红外耐火泥直接糊在炉灶内壁壁面上，自然干燥后即可使用；把干粉状红外耐火还能与石英砂、普钙和普通水泥按1-5∶1∶0.1-08比例混合为浆料使用。

我们知道，红外材料在受热后，电子从低能级跃迁到高能级轨道，并发射红外电磁波，产生热辐射；停止加热后，红外材料内的电子又从高能级跃回低能级，亦发射红外电磁波，再产生热辐射。也就是说，本发明红外耐火泥就像蓄电池或者水库一样，将炉灶内燃烧时产生的、通常从烟道排出地多余热能蓄存下来，在炉灶内没有燃烧物时再释放出来，从而节约了能源，这就是本发明红外耐火泥节能机理。

本发明红外耐火泥在使用时，最佳的材料配合比是红外耐火泥与石英砂以1∶1配比，也可直接使用粘土或者就地取材的各种上建筑材料配合，加适量水混为糊状，砌筑到灶炉的内膛表面，自然干燥后即可使用。配料中添加石英砂的目的是增加耐烧性，且石英砂有较强的红外发射率。

除上述最佳配比外，红外耐火泥还能单独与水调合为糊状使用，也可单独与水泥、石英砂、普钙和粘土等物质或者及它们的混合物混合，对于特别贫困地区，也可以直接用以粘土混合，再加水调为糊状。添加石英砂的目的是增加耐烧性，而普通火泥的粘接性好，添加普钙会使配制的耐火料变硬，因此干粉状红外耐火泥能与石英砂、普钙和普通水泥按1-5∶1∶0.1-0.8比例混合后，添加适量水制为砂浆，糊到附图1和图2所示的到红外省柴节能灶内。

下面公开本发明红外耐火泥应用在红外省柴节能灶和红外采暧炉两种类型炉灶中的表糊配制方法和使用后产生的效果，但本发明红外耐火泥的应用不限于此实施例。

图1为采用本发明红外耐火泥糊过的红外省柴节能炉膛结构剖视图。

图2为采用本发明糊过的红外采暖炉。