具体实施方式

实施例1：把3.5公斤重型氧化镁与1.5公斤赤铁矿混合粉碎为粉状，经研磨制成红外耐火泥，再与5公斤石英砂、1公斤普钙和适量水混合为糊状使用，云南省晋宁县宝丰乡双龙村董绍珍家的烧柴灶，原灶炉为马蹄形内炉镗(如图1所示结构)，内镗直径为270毫米，铁锅直径为660毫米，使用状态下锅底与炉条间距离为150毫米，没有使用远红外耐火泥时，此炉灶每煮一次饭要烧8-10公斤柴，用户使用本发明干粉状远红外耐火泥，用水将其调为糊状，糊在炉灶内壁表面，凉干8小时后，小火烘15分钟，再凉干4小时后投入使用。使用后发现：火焰在锅底分布均匀且成涡流状旋回，最终从炉灶涡流槽流进烟囱方向；使用该炉灶每餐饭(同样单位)仅花费烧柴5公斤，比原来减少1/3用柴量，省柴率为37.5％；烧火时锅内水沸腾时产生蒸气量比原来大；停火后，炉灶内余热持续时间长时长，温度高。

实施例2：采用7.5公斤重型氧化镁和2.5公斤赤铁矿原料混合，其中重型氧化镁中有效化学组份氧化镁(MgO)为90％，其余为杂质，赤铁矿的有效化学组分三氧化二铁(Fe2O3)为75％，其余为杂质，粉碎为粒度为300目左右的粉状；再与10公斤石英砂配合，加水调为糊状物，直接糊到昆明市晋宁县双龙村董祖秀使用中的烧柴灶内壁表面；该烧柴灶中铁锅直径为640毫米，灶膛直径520直径毫米，锅底至炉条高150毫米，其同一个灶炉，同一人操作使用，煮同样多的米饭，其前后结果对比如下：将3公斤煮米水浇沸耗柴，未处理前耗柴2.8公斤，使用本发明红外耐火泥糊灶膛后，耗柴1.5公斤，省柴46％，煮好一餐，改造后的耗柴3.5公斤，比改造前耗柴5.7公斤，省柴38％。

实施例3：用6.5公斤重型氧化镁和3.5公斤赤铁矿原料混合，其中重型氧化镁中有效化学组份氧化镁(MgO)为85％，其余为杂质，赤铁矿的有效化学组分三氧化二铁(Fe2O3)为80％，其余为杂质，粉碎为粒度为300目的粉状；直接加水调为糊状物，糊在采暧炉炉膛内壁表面，其炉壳圆柱体外径为250毫米，高400毫米，内膛糊状耐火泥湖成鼓形炉膛(如图2所示)，炉膛深250毫米、大直径160毫米、小直径120毫米。炉壳表面再用采暧红外涂料涂覆，在冬季阴雨天采暧，日耗焦煤1.5公斤，与以前炉灶日耗焦煤2.3公斤结果相比，节煤35％。

采用本发明红外耐火泥改造有红外省柴节能煤灶与一般炉灶相比具有如下优点：1.灶膛保温性能好，柴煤不易熄火，增强了柴煤的利用率；2.增强了对锅底的热辐射，可减少柴煤用量，而达到炊事所需火力；3.余热持续时间长，有利于余热利用；由于具备上述三个优点，一般灶事红外省柴节煤灶省柴节煤达25-35％，如果内膛做成红外涡流回风灶，省柴节煤可达35-40％。

本发明红外耐火泥材料，由于原料来源广泛，生产制造成本较低，每公斤红外耐火材料售价为3元左右人民币，使用安全、方便、无副作用，任何人购买干粉状红外耐火材料后，回家加水调为糊状，糊在炉灶内壁面上，就能产生节约烧柴或者其它能源的效果，因此它是解决我国广大山区，平原或者贫困地区节约当地资源的最好方法，本产品的推广使用，可在一定程度上防止当地资源贫化和水土流失现象的发展。是大家买得起，用得起的节能产品。

1-红外涡流堤；2-红外灶膛内壁；3-铁锅；4-盖板；5-红外炉衬；6-红外涂层；7-壳体；