权利要求书

1.一种用微波加热技术生产镁碳砖的方法，其特征在于该方法采用电熔镁砂、鳞片石墨为原料，外加酚醛树脂作结合剂，添加Al、Si、Mg、Ca、SiC、B4C、CaB6、TiO2中的一种或两种以上复合作防氧化剂，经过配料、混炼、成型、热处理工序生产镁碳砖；

(1)配料

镁碳砖各组分重量百分含量如下：

电熔镁砂 75-93％

鳞片石墨 5-20％

防氧化剂 1-6％

外加酚醛树脂 2-5％

其中所述的电熔镁砂MgO含量为95-99％，临界粒度为3-8mm；

其中所述的鳞片石墨C含量为90-98％，粒度≤0.15mm；

其中所述的防氧化剂包括Al、Si、Mg、Ca、SiC、B4C、CaB6、TiO2中的一种或几种；    其中所述的酚醛树脂残炭量≥45％，常温下为液态或粉末状；

(2)混炼

按上述配方先将粗、中颗粒料加入混炼机中干混1-3分钟，再加入结合剂酚醛树脂混合4-6分钟，使酚醛树脂均匀的包裹在颗粒表面后，加入石墨、防氧化剂混合6-8分钟，最后加入细粉料混合20-30分钟；

(3)成型

混合好的泥料用液压机成型，成型压力为500Mpa，保压1min；

(4)热处理

热处理过程采用微波加热技术，将成型好的砖坯按码砖规则码放在窑车上，将窑车推入工业微波加热炉中，利用微波对窑车上的砖坯加热，微波炉的技术参数为：频率915-2450兆赫兹，输出功率100-10000瓦，热处理的温度控制在150℃-250℃，热处理时间为5-30小时，热处理前砖坯水分含量为3.0-4.0％，当砖坯水分降至＜0.5％时热处理过程结束，将窑车推出窑外。