具体实施方式

本发明是由水泥、砂、水、水镁石纤维和分散外加剂组成，其中水镁石纤维是6级及以下等级的短纤维，在砂浆中的质量用量为水泥量的3-6％，分散外加剂在商品水泥砂浆中质量用量为水泥量的1.0-1.8％，砂的质量用量为水泥量的1.0-7.0倍，水量的质量用量为水泥量的0.35-1.6倍。本发明所用的纤维化学分散外加剂是四种成分化学剂的混合物，在商品水泥砂浆中用量为水泥量的1.0-1.8％。分散外加剂的第一种成分为萘系高效减水剂，为阴离子型表面活性剂，用量为水泥量的0.7-1.2％；第二种成分为氨基磺酸盐减水剂或木质素磺酸盐减水剂，用量为水泥量的0.15-0.30％；第三种成分为浓度为95％以上的工业酒精，用量为水泥量的0-0.25％；第四种成分是尿素，用量为水泥量的0-0.25％。

实施例一

按重量比为水泥∶天然河砂∶水镁石纤维∶水∶分散外加剂＝1∶3∶0.03∶0.65∶0.01配制干混水泥砂浆。其中水镁石纤维采用7级纤维，分散外加剂采用复配外加剂，由萘系高效减水剂∶木质素磺酸钙减水剂∶工业酒精＝70∶15∶15的重量比混合配制而成。砂浆的制备工艺是将水泥、砂和水镁石纤维按比例加入强制式混凝土搅拌机中搅拌2-3分钟包装，得到干混水泥砂浆。施工时加入水和分散外加剂搅拌均匀得到施工砂浆。砂浆的稠度、分层度测试参照《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90)进行，砂浆的抗压、抗折强度测试参照《水泥胶砂强度试验方法》(GB/T17671-1999)进行，砂浆粘结抗拉强度测定参照DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》进行。配制砂浆的性能测试结果见表1。表中列出了水泥、砂、水同配比而无纤维及分散外加剂时在相同工艺下制备的砂浆对比样的性能测试结果。对比可知，纤维增强砂浆具有较好的保水性和粘聚性，强度及收缩性能明显提高。

表1砂浆性能测试结果表

实施例二

按重量比为水泥∶天然河砂∶水镁石纤维∶水∶分散外加剂＝1∶4∶0.03∶0.78∶0.012配制湿拌水泥砂浆。其中水镁石纤维采用6级纤维，分散外加剂采用复配外加剂，由萘系高效减水剂∶氨基磺酸盐减水剂∶尿素＝80∶20∶20的重量比混合配制而成。砂浆的制备工艺是将水泥、砂、水镁石纤维、水和分散外加剂按比例加入强制式混凝土搅拌机中搅拌2-3分钟包装，得到湿拌水泥砂浆。砂浆的稠度、分层度、抗压、抗折强度及粘结抗拉强度测定方法同实施例一。配制中没有出现纤维缠结、打团、分散不匀等现象。砂浆的物理性能测试结果见表2。表中的对比样为水泥∶砂∶水∶萘系高效减水剂＝1∶4∶0.78∶0.08在相同配制工艺下制备的砂浆。与无纤维砂浆样相比，纤维增强砂浆的强度高，无泌水、无裂无缩。

表2砂浆性能测试结果表

实施例三

按重量比为水泥∶天然河砂∶水镁石纤维∶水∶分散外加剂＝1∶5∶0.04∶1.07∶0.0145配制干混水泥砂浆。其中水镁石纤维采用7级纤维，分散外加剂采用复配外加剂，由萘系高效减水剂∶木质素磺酸钠减水剂∶工业酒精∶尿素＝90∶20∶25∶10的重量比混合配制而成。砂浆的制备工艺是将水泥、砂和水镁石纤维按比例加入强制式混凝土搅拌机中搅拌2-3分钟包装，得到干混水泥砂浆。施工时加入水和分散外加剂搅拌均匀得到施工砂浆。砂浆的稠度、分层度、抗压、抗折强度及粘结抗拉强度测定方法同实施例一。配制砂浆的性能测试结果见表3。表中的对比样为水泥∶砂∶水＝1∶5∶1.07在相同配制工艺下制备的砂浆。与无纤维及分散外加剂砂浆样相比，纤维增强砂浆的强度高，无裂无缩。

表3砂浆性能测试结果表

实施例四

按重量比为水泥∶天然河砂∶水镁石纤维∶水∶分散外加剂＝1∶3∶0.06∶0.7∶0.012配制干混水泥砂浆。其中水镁石纤维采用7级纤维，分散外加剂采用复配外加剂，由萘系高效减水剂∶氨基磺酸盐减水剂∶工业酒精∶尿素＝120∶30∶15∶15的重量比混合配制而成。砂浆的制备工艺是将水泥、砂和水镁石纤维按比例加入强制式混凝土搅拌机中搅拌2-3分钟包装，得到干混水泥砂浆。施工时加入水和分散外加剂搅拌均匀得到施工砂浆。砂浆的稠度、分层度、抗压、抗折强度及粘结抗拉强度测定方法同实施例一。配制砂浆的稠度为79mm，分层度18mm，粘结强度3.56Mpa，固化后无裂无缩，28d抗压强度33.3Mpa，28d抗折强度6.38Mpa。

实施例五

按重量比为水泥∶天然河砂∶水镁石纤维∶水∶分散外加剂＝1∶3∶0.04∶0.71∶0.016配制湿拌水泥砂浆。其中水镁石纤维采用6级纤维，分散外加剂采用复配外加剂，由萘系高效减水剂∶氨基磺酸盐减水剂∶工业酒精∶尿素＝100∶25∶10∶25的重量比混合配制而成。砂浆的制备工艺是将水泥、砂、水镁石纤维、水和分散外加剂按比例加入强制式混凝土搅拌机中搅拌2-3分钟包装，得到湿拌水泥砂浆。砂浆的稠度、分层度、抗压、抗折强度及粘结抗拉强度测定方法同实施例一。配制砂浆具有较好的保水性和粘聚性，没有出现纤维缠结、打团、分散不匀等现象。砂浆的稠度80mm，分层度16mm，粘结强度3.77Mpa，固化后无裂无缩，28d抗压强度32.4Mpa，28d抗折强度6.43Mpa。