发明内容

本发明的目的是根据上述问题中所存在的缺欠，为人们提供一种既能不污染环境、又能耐得住高温且生产成本又低廉的一种用预反应工艺生产镁橄榄石锆砖的方法。

本发明的方法是由预反应工艺生产镁橄榄石锆砖原料及由此原料制成耐火砖两步构成；其技术要点是：先将菱镁石：35-45份，滑石粉：25-35份，锆英砂：25-35份，经粉碎、加入生产用废纸浆：5-7份，再混炼、压制成型后，送入窑内在1550-1700℃温度下培烧3-5小时，出炉即得原料；之后，再将此原料经粉碎、筛分、级配成如下组分：0-0.74毫米：30份，0.74-1毫米：10份，1-3毫米：60份，再加入生产用废纸浆：3-5份，再经过混炼、压制成型后，送入窑内在1550-1650℃温度下培烧3-5小时，出炉即得到符合要求的耐火砖。

上述问题中，份是重量单位；生产用废纸浆的主要化学成分为木质素磺酸钠溶液。         上述生产方法中提到的各种物质解释、说明如下：

1、菱镁石：是一种镁的碳酸盐，其化学分子式为碳酸镁(MgCO3)。菱镁石加热至640℃以上时，开始分解成氧化镁和二氧化碳。在700～1000℃煅烧时，二氧化碳没有完全逸出，成为一种粉末状物质，称为轻烧镁(也称苛性镁、煅烧镁、α-镁、菱苦土)，在1400～1800℃煅烧时，二氧化碳完全逸出，称重烧镁(又称硬烧镁、死烧镁、β-镁、僵烧镁等)，这种重烧镁具有很高的耐火度。在2500～3000℃将重烧镁熔融，经冷却凝固发育成完好的方镁石晶体，称为电熔氧化镁或熔融氧化镁，高温煅烧的氧化镁不易与水和碳酸结合，具有硬度大，抗化学腐蚀性强，电阻率高等特性。

2、滑石粉：白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁。分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。

3、锆英砂：是一种以锆的硅酸盐为主要组成的矿物。主要化学组成为ZrO2；SiO2，及少量Fe2O3、CaO、AI2O3等杂质。纯的锆英石无色，因存在铁的化合物，故一般呈棕色、黄褐色或淡黄色。理论上纯锆英砂应含有67.23％的ZrO2和32.77％SiO2，它是ZrO2-SiO2系唯一的化合物。但天然锆砂仅含57～66％ZrO2。用途：可制作窑的玻璃锆英石砖，熔点为2550℃。锆英石用于耐火材料(称锆质耐火材料，如锆刚玉砖，锆质耐火纤维)，铸造行业铸型用砂(精密铸件型砂)，精密搪瓷器具，此外也用于玻璃、金属(海绵锆)以及锆化合物的生产中。

4、镁砂：分为烧结镁砂，轻烧镁砂，电熔镁砂三大类。主要成分是氧化镁。镁砂是耐火材料最重要的原料之一，用于制造各种镁砖、镁铝砖、补炉料等。含有杂质较多的，用于铺筑炼钢炉底等。天然菱镁矿的煅烧或者电熔、从海水、盐湖卤水中提炼、从白云石、蛇纹石和水镁石中提炼。目前我国主要是从菱镁矿煅烧或者电熔获得镁砂，日本及西欧国家主要从海水中提炼。

5、木质素磺酸钠溶液：是一种阴离子表面活性剂，是木浆与二氯化硫水溶液和亚硫酸盐反应产物。是生产纸浆的副产物，一般为4-羟基-3-甲氧基苯的多聚物。由于木材种类不同，磺化反应的差异，木质素磺酸盐的分子量由200到10000不等，化学结构尚未确定。一般说低分子木质素磺酸盐，多为直链，在溶液中缔合在一起；高分子木质素磺酸盐多为支链，在水介质中显示出聚合电介的行为。粗制的木质素磺酸盐大量用于在动物饲料的粒化，精制木质素磺酸盐用于石油钻井泥浆的分散剂；矿石浮选剂，对重金属，尤其是铁、铜、亚锡离子有较好的螯合能力，是有效的螯合剂。

积极效果

按照本发明的方法生产出的镁橄榄石锆砖，与市场上现有的耐火砖相比较，克服了以往现有技术中的缺欠，并体现出如下优点：(1)、提高了耐火砖的耐高温性能：用预制原料的方法制得的耐火砖可在1550-1700℃之间安全运行；(2)、由于采用了预制工艺与独特的配方，使生产出的耐火砖具有更强的抗碱、抗硫性能；(3)、由于原料来源方便，成本低廉，进而使生产出的耐火砖制造成本更加经济，进而在市场上更具有竞争力。

图1是本发明的生产工艺流程图。