权利要求书

一种用预反应工艺生产镁橄榄石锆砖的方法，该方法是由预反应工艺生产镁橄榄石锆砖原料及由此原料制成耐火砖两步构成；其技术特征在于：

(1)、先将菱镁石：35-45份，滑石粉：25-35份，锆英砂：25-35份，经粉碎、加入生产用废纸浆：5-7份，经混炼、压制成型后，送入窑内在1550-1700℃温度下培烧3-5小时，出炉即得原料；

(2)、将此原料经粉碎、筛分、级配成如下组分：0-0.74毫米：30份，0.74-1毫米：10份，1-3毫米：60份，加入生产用废纸浆：3-5份，经过混炼、压制成型后，送入窑内在1550-1650℃温度下培烧3-5小时，出炉即得到符合要求的耐火砖。

依据权利要求1所述的用预反应工艺生产镁橄榄石锆砖的方法，其特征在于：生产用废纸浆的主要化学成分为木质素磺酸钠溶液。

依据权利要求1所述的用预反应工艺生产镁橄榄石锆砖的方法，其特征在于：上述配方中所述的份是重量单位。