权利要求书

1.一种轻烧白云石水泥，其特征在于，包括如下重量份的组分：轻烧白云石粉100份和抗水外加剂0.5～15份。

2.根据权利要求1所述的一种轻烧白云石水泥，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：工业废渣1～60份。

3.根据权利要求1或2所述的一种轻烧白云石水泥，其特征在于，其还包括有如下重量份数的原料：增强增稠剂1～50份。

4.根据权利要求1-3任意所述的一种轻烧白云石水泥，其特征在于，各组分重量份数比优选为：轻烧白云石粉100份、工业废渣10～50份、增强增稠剂10～40份和抗水外加剂1～10份。

5.根据权利要求4所述的一种轻烧白云石水泥，其特征在于，各组分重量份数比进一步优选为：轻烧白云石粉100份、工业废渣20～40份、增强增稠剂15～30份和抗水外加剂2～8份。

6.根据权利要求1所述的轻烧白云石水泥，其特征在于，所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后得到的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

7.根据权利要求2所述的轻烧白云石水泥，其特征在于，所述工业废渣为粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣、脱硫石膏中的任意一种或一种以上的混合物。

8.根据权利要求3所述的轻烧白云石水泥，其特征在于，所述增强增稠剂为氧化镁、硅酸镁中的任意一种或两种的混合物。

9.根据权利要求1所述的轻烧白云石水泥，其特征在于，所述抗水外加剂为磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏和硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。