发明内容

本发明的目的在于提供一种完全由粉料包装而成的轻烧白云石水泥，该水泥具有快凝、早强、高强、抗水性好、抗冻、大量消耗工业废渣、符合环保要求、原料来源广泛。

本发明的目的由如下技术方案实施，一种轻烧白云石水泥，包括如下重量份的组分：轻烧白云石粉100份和抗水外加剂0.5～15份。

其还包括有如下重量份数的原料：工业废渣1～60份。

其还包括有如下重量份数的原料：增强增稠剂1～50份。

各组分重量份数比优选为：轻烧白云石粉100份、工业废渣10～50份、增强增稠剂10～40份和抗水外加剂1～10份。

各组分重量份数比进一步优选为：轻烧白云石粉100份、工业废渣20～40份、增强增稠剂15～30份和抗水外加剂2～8份。

所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后得到的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

所述工业废渣为粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣、脱硫石膏中的任意一种或一种以上的混合物。

所述增强增稠剂为氧化镁、硅酸镁中的任意一种或两种的混合物。

所述抗水外加剂为磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏和硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。

本发明所述的轻烧白云石水泥，其配制方法包括以下步骤：

(1)原料计量：将轻烧白云石粉、工业废渣、增强增稠剂、抗水外加剂按照上述的配方，分别计量；

(2)混合磨细：将计量好的所述原材料混合均匀，搅拌制成轻烧白云石水泥；

(3)防潮包装：用纸袋或内衬塑料膜的编制袋包装，出厂。

该水泥采用调和剂溶液拌和，在自然条件下既能发生凝结硬化。

所述调和剂溶液是波美度为18～35°Bé的氯化镁溶液、波美度为20～35°Bé的硫酸镁溶液中的任意一种或两种的混合物。

本发明轻烧白云石水泥可替代普通硅酸盐水泥，与骨料、纤维等材料一起配制成各种墙体材料、屋面材料、装饰材料等建筑材料制品，如砂浆、保温砂浆、砂石混凝土、轻骨料混凝土、砖、砌块、轻质隔墙板、屋面瓦等。

本发明的优点在于：1、具有常温固化反应快凝、早强、高强、抗水性好、抗冻的优点，生产过程中无三废排放，属清洁生产，符合新型墙体材料对建筑功能和建筑节能的要求，具有较好的社会经济效益；2、加入了抗水外加剂，提高了产品的抗水性，可用作潮湿环境下的建筑材料，扩大产品的应用范围；抗水性提高，延长产品的使用寿命，同时克服了产品吸潮、返卤和泛霜的缺点；3、大量采用粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣、脱硫石膏等工业废渣，促进了固体废弃物的资源化和综合利用，可减少对环境的污染，降低成本，并能使抗水性能大大提高；4、采用增强增稠剂，大大提高强度，改善和易性。本发明无毒、无味、无放射性，对人体无害，不污染环境，属于环保型新型胶凝材料。