权利要求书

1.一种从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是将含镁的卤水进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃的条件下，与含有二氧化碳的气体进行反应，使卤水吸收足够的二氧化碳，产生碳酸镁沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸镁为主要成分的粗产品；

或者将含锂且含镁量低于0.5％的卤水进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃的条件下，与含有二氧化碳的气体进行反应，使卤水吸收足够的二氧化碳，产生碳酸锂沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸锂为主要成分的粗产品；

或者将含锂、镁的卤水，进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃，与含有二氧化碳的气体进行反应，让卤水吸收足够的二氧化碳，生成碳酸镁、碳酸锂或碳酸锂和碳酸镁的混合盐的沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸锂、碳酸镁或碳酸锂和碳酸镁的混合盐为主要成分的粗产品。

2.根据权利要求1所述的从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是所述卤水在气液反应釜或者吸收塔内与含有二氧化碳的气体进行反应是在加入PH值调节剂使PH值等于或大于5的条件下进行。

3.根据权利要求2所述的从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是所述PH值调节剂采用氨水或氨气。

4.一种从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是包括以下步骤：

步骤一、将含锂、镁的卤水，进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃，与含有二氧化碳的气体进行反应，让卤水吸收足够的二氧化碳，生成碳酸镁、碳酸锂或碳酸锂和碳酸镁的混合盐的沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸锂、碳酸镁或碳酸锂和碳酸镁的混合盐为主要成分的粗产品；

步骤二、将碳酸镁和碳酸锂的混合盐配制成浓度为30％-70％的矿浆，以脂肪胺为捕收剂、碳原子数为4-11的醇或混合醇为起泡剂、六偏磷酸钠为抑制剂浮选碳酸锂，实现碳酸镁与碳酸锂分离；其中捕收剂的用量为60g-480g/每吨混合盐，起泡剂的用量为40-400g/每吨混合盐，抑制剂的用量为 20-400g/每吨混合盐；

或者将碳酸镁和碳酸锂的混合盐配制成浓度为30％-70％的矿浆，采用油酸为捕收剂，捕收剂用量为60g-1200g/每吨混合盐，按40-400g/每吨混合盐的用量加入碳原子数为1-3的醇或者混合醇，浮选碳酸镁，实现碳酸镁与碳酸锂的分离。

5.根据权利要求4所述的从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是所述卤水在气液反应釜或者吸收塔内与含有二氧化碳的气体进行反应是在加入PH值调节剂使PH值等于或大于5的条件下进行。

6.根据权利要求5所述的从卤水中提取镁、锂的方法，其特征是所述PH值调节剂采用氨水或氨气。