发明内容

本发明的目的在于提供一种生产成本低、回收效率高的从卤水中提取镁、锂的方法。

实现本发明目的采用的技术方案是：从卤水中提取镁、锂的方法是将含镁的卤水进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃的条件下，与含有二氧化碳的气体进行反应，使卤水吸收足够的二氧化碳，产生碳酸镁沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸镁为主要成分的粗产品，其反应原理如下：

或者将含锂且含镁量低于0.5％的卤水，此卤水可以为经过其他过程除镁得到含锂卤水，进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃的条件下，与含有二氧化碳的气体进行反应，使卤水吸收足够的二氧化碳，产生碳酸锂沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸锂为主要成分的粗产品，反应原理如下：

或者将含锂、镁的卤水，进入气液反应釜或者吸收塔内，在压力为1×10-5—1×10-7Pa、温度80℃—200℃，与含有二氧化碳的气体进行反应，让卤水吸收足够的二氧化碳，生成碳酸镁、碳酸锂或碳酸锂和碳酸镁的混合盐的沉淀，过滤分离母液，得到以碳酸锂、碳酸镁或碳酸锂和碳酸镁的混合盐为主要成分的粗产品，反应原理如下：

本发明的另一种方法是，在用上述方法获得碳酸镁和碳酸锂的混合盐后，将混合盐配制成浓度为30％-70％的矿浆，以脂肪胺为捕收剂、碳原子数为4-11的醇或混合醇为起泡剂、六偏磷酸钠为抑制剂浮选碳酸锂，实现碳酸镁与碳酸锂分离；其中捕收剂的用量为60g-480g/每吨混合盐，起泡剂的用量为40-400g/每吨混合盐，抑制剂的用量为 20-400g/每吨混合盐，混合盐中含少量碳酸钙时同样可以取得较好的分离效果。

或者将碳酸镁和碳酸锂的混合盐配制成浓度为30％-70％的矿浆，采用油酸为捕收剂，捕收剂用量为60g-1200g/每吨混合盐，按40-400g/每吨混合盐的用量加入碳原子数为1-3的醇或者混合醇，浮选碳酸镁，实现碳酸镁与碳酸锂的分离。

所述卤水进入气液反应釜或者吸收塔内，与含有二氧化碳的气体进行反应是在加入PH值调节剂使PH值等于或大于5的条件下进行。

所述PH值调节剂采用氨水或氨气。

所述含二氧化碳气体可以是燃料燃烧尾气等副产品。

所述卤水经以上步骤处理后，分离出来的卤水因为处理过程不引入其他离子，通过再蒸发、返回盐田等方法重复利用，或者返回所述气液反应釜或者吸收塔内进行二次反应。以沉淀仅为碳酸镁的卤水为例，在处理过程中卤水中的镁锂比得到降低，通过蒸发，伴随卤水中的有价离子比如钾、钠盐析出，镁、锂浓度升高，可再使用二氧化碳沉淀。卤水在气液反应釜或者吸收塔内于PH值等于或大于5的条件下，与含有二氧化碳的气体进行反应可获得较佳的效果。

本方法具有以下几个特点：

1.不需要额外的沉淀剂，所使用的含二氧化碳气体可以是燃料燃烧尾气等副产品，试剂成本低。

2.将本来价值不高的镁元素开发为产品，大大增加盐湖价值，且解决了目前低价格镁产品对环境的污染。

3.能源消耗低，且能源燃烧尾气得到回收应用，极为环保。

4.不引入新离子，沉淀完后的尾液能够重新返回盐田，不影响其继续蒸发，离子回收率大大提高，若经本方法卤水进入其他化工除镁过程也可以降低沉淀剂用量。

5.沉淀物不是氢氧化镁胶体沉淀，减少母液夹带，锂元素回收率大幅度提升。