发明内容

本实用新型的目的是提供一种能充分利用余热节省能源，降低生产成本，彻底根治空气污染的利用还原炉余热供立窑烧制煅白的炼镁设备。

本实用新型的技术方案是以如下方式完成的，它包括有立窑和还原炉，其特征在于：在距离一个立窑15米之内建立有至少三个还原炉，各还原炉与立窑之间分别经火道连通在一个集火室内，各还原炉的火道上分别设有挡板开关，在立窑另一侧连通有一个二级水循环过滤器，在过滤器的后侧连通有空压机。

本实用新型在工作时至少保证两个还原炉的余热经火道和集火室进入立窑，保持立窑内温度在1000-1200℃之间，将白云石煅烧成煅白。这种结构，将多个还原炉内的余热引入一个立窑烧制煅白，大量的降低了煤的消耗，节省能源，降低成本，治理了排气污染。

附图说明

图1为本实用新型组装结构示意图。图中：1、还原炉；2、火道；3、挡板开关；4、集火室；5、集火火道；6、立窑；7、二级水循环过滤器；8、空压机。