具体实施方式

实施例1

采用炉体的外形尺寸：长×宽×高＝1.8M×1.15M×2.5M。电极为φ 250mm六棵。使用电压120V，电流7000A。原料为轻烧氧化镁，原料氧 化镁含量为94.5％。陆续投料9966Kg，熔融10小时，经自然冷却、破 碎，制得氧化镁含量97％以上的产品6430Kg，电耗2500度/吨，各档次 产品主含量情况是这样：

MgO 97％ 900Kg、MgO 97.5％ 240Kg、MgO 97.8％ 2340Kg、MgO 98％ 1790Kg、MgO 98.5％ 1160Kg(占产品总量的18.04％)。

实施例2

炉体同实施例1。使用电压110V，电流6800A。六棵φ300mm电极。 熔融原料为MgO含量95％的轻烧氧化镁，原料重量9585Kg。陆续投料熔 融10小时，经自然冷却、破碎制成产品6390Kg。电耗2480度/吨(产 品氧化镁MgO)含量是这样：

MgO 97％ 780Kg、MgO 97.5％ 370Kg、MgO 97.8％ 2320Kg、MgO 98％ 1890Kg、MgO 98.5％ 1030Kg(占产品总量的16.11％)。