具体实施方式

实施例1：一种白云石镁水泥波形瓦及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁1.2kg，锯末1kg，粉煤灰0.5kg，膨胀珍珠岩0.5kg，水4.4kg，将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，制成浆料后注入制板机制板，同时铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，制板后移入波形瓦模具(1800×720×5mm)中，在10℃条件下，成型固化18小时后脱 模，脱模后在10℃，空气相对湿度小于80％条件下室内养护至28天后为本色白云石镁水泥波形瓦。

成品经测定其主要技术指标如下：

横行抗折力：4800N/m        纵向抗折力：330N/m

抗冲击力：不龟裂、无裂纹   不透性：浸水后瓦被面无洇斑，水滴

抗冻性：经25次冻融后无起层现象气候老化变化级：无变化

吸水率：11％    水平燃烧S：0    垂直然后S：0

实施例2：一种白云石镁水泥波形瓦及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁4kg，农作物秸秆粉6kg，滑石粉3kg，膨胀蛭石3kg，水12kg，将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，制成浆料后注入制板机制板，同时铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，制板后移入波形瓦模具(1800×720×5mm)中，在40℃条件下，成型固化24小时后脱模，脱模后在40℃，空气相对湿度小于80％条件下室内养护至28天后，用聚酯颜料喷涂波形瓦正面，待颜料完全固化后为彩色波形瓦成品。

成品经测定其主要技术指标如下：

横行抗折力：4900N/m         纵向抗折力：340N/m

抗冲击力：不龟裂、无裂纹    不透性：浸水后瓦被面无洇斑，水滴

抗冻性：经25次冻融后无起层现象  气候老化变化级：无变化

吸水率：12％    水平燃烧S：0    垂直然后S：0

实施例3：一种白云石镁水泥波形瓦及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，氯化镁2kg，稻草(壳)3kg，矿渣3kg，聚苯乙烯2kg，水8kg，将氯化镁和水配制成溶液，溶液和其他物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料，制成浆料后注 入制板机制板，同时铺置玻璃纤维网布二层，背面铺置无纺布，制板后移入波形瓦模具(1800×720×5mm)中，在28℃条件下，成型固化20小时后脱模，脱模后在28℃，空气相对湿度小于80％条件下室内养护至28天后，用聚酯颜料喷涂波形瓦正面，待颜料完全固化后为彩色波形瓦成品。

成品经测定其主要技术指标如下：

横行抗折力：4750N/m    纵向抗折力：330N/m

抗冲击力：不龟裂、无裂纹    不透性：浸水后瓦被面无洇斑，水滴

抗冻性：经25次冻融后无起层现象    气候老化变化级：无变化

吸水率：11％    水平燃烧S：0    垂直然后S：0

气候老化色差级：0.66。