具体实施方式

下面结合实施例及说明书附图对本发明作详细说明，但本发明的保护范围不仅限于下述的实施例：

本发明实施例中采用的水镁石为辽宁某地所产，其化学成分如表1所示：

表1

本发明实施例中采用的Al(OH)3和Na2CO3为化学纯试剂；

本发明实施例中采用的行星式球磨机为南京南大天尊电子有限公司生产的，型号为ND7-1L；

本发明实施例中采用的水浴锅为SHHW21.600型恒温三用水浴锅；

本发明实施例中采用的搅拌设备为RW20.n型数显悬臂式搅拌机；

本发明实施例中采用的离心设备为江苏金坛80-2型低速台式离心机；

本发明实施例中采用的烘干设备为HG101型电热鼓风干燥箱。

实施例1：

选用4.2g水镁石和1.8gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速200r/min，球磨6h，加入2mL去离子水后继续以球磨转速200r/min，球磨6h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.1mol/L的Na2CO3溶液，在80℃的水浴中，搅拌1h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石；

该产品的XRD，FTIR以及TG-DSC曲线如图1～3所示，FTIR图表明产品存在羟基和CO32-，3472.90cm-1为羟基（层板）振动吸收峰，1372.90cm-1为CO32-（层间）振动吸收峰，453.27.cm-1为水滑石的骨架振动特征吸收峰。

实施例2：

选用4.2g水镁石和1.8gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速100r/min，球磨6h，加入2mL去离子水后继续以球磨转速100r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.1mol/L的Na2CO3溶液，在80℃的水浴中，搅拌1h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例3：

选用3.6g水镁石和2.4gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速250r/min，球磨4h，加入3mL去离子水后继续以球磨转速250r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.05mol/L的Na2CO3溶液，在80℃的水浴中，搅拌1h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例4：

选用4.5g水镁石和1.5gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速300r/min，球磨2h，加入4mL去离子水后继续以球磨转速300r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.15mol/L的Na2CO3溶液，在80℃的水浴中，搅拌1h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例5：

选用4.2g水镁石和1.8gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速200r/min，球磨6h，加入5mL去离子水后继续以球磨转速200r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.2mol/L的Na2CO3溶液，在80℃的水浴中，搅拌2h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例6：

选用4.2g水镁石和1.8gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速200r/min，球磨6h，加入3mL去离子水后继续以球磨转速200r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.075mol/L的Na2CO3溶液，在60℃的水浴中，搅拌5h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例7：

选用3.6g水镁石和2.4gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速150r/min，球磨6h，加入2mL去离子水后继续以球磨转速100r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.1mol/L的Na2CO3溶液，在70℃的水浴中，搅拌3h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。

实施例8：

选用4.5g水镁石和1.5gAl(OH)3，将其与配比为Φ10mm：Φ6mm=50:120的氧化锆球混合均匀，球料质量比50:1，一并放入250mL的氧化锆球磨罐中，在行星式球磨机中以球磨转速250r/min，球磨6h，加入4mL去离子水后继续以球磨转速100r/min，球磨2h，将物料取出放入500mL烧杯内，倒入200mL0.15mol/L的Na2CO3溶液，在60℃的水浴中，搅拌4h，搅拌转速为500r/min，在离心机中以1500r/min的转速，离心洗涤，80℃下烘干，获得水滑石。