权利要求书

1.一种采用水镁石制备水滑石的方法，其特征在于按如下步骤进行：首先将水镁石和氢氧化铝按镁铝摩尔比为2～4组合混合物料，再将混合物料与氧化锆球按球料比50:1混合均匀，一并放入氧化锆球磨罐中球磨，然后加入质量分数占水镁石和氢氧化铝总量10%～20%的去离子水继续球磨；再将球磨后的物料与碳酸钠溶液按摩尔比Mg2+:CO32-=1.5～6混合，在60～80℃的水浴中搅拌晶化1～5h，搅拌转速为500r/min，最后经过洗涤、烘干，获得最终产物水滑石。

2.根据权利要求1所述的一种采用水镁石制备水滑石的方法，其特征在于所述的氧化锆球的尺寸为Φ10mm：Φ6mm=50:120。

3.根据权利要求1所述的一种采用水镁石制备水滑石的方法，其特征在于所述的球磨均采用行星式球磨机，球磨转速均为100～300rpm，球磨时间均为2～6h。

4.根据权利要求1所述的一种采用水镁石制备水滑石的方法，其特征在于所述的洗涤采用离心机离心洗涤，转速为1500r/min。

5.根据权利要求1所述的一种采用水镁石制备水滑石的方法，其特征在于所述的烘干时的温度为80℃。