发明内容

本发明提供了一种利用菱镁矿尾矿一步煅烧生产重烧镁砂的方法，低成本高质量地生产重烧镁砂。

本发明提供的利用菱镁矿尾矿一步煅烧生产重烧镁砂的方法包括以下内容：

(1)原料选择

采用菱镁矿尾矿为原料，包括：菱镁矿碎矿(≤15mm)、菱镁矿化学选矿尾矿；

(2)配料 重烧镁砂各组分重量百分比如下：

菱镁矿碎矿 60～100％

菱镁矿浮选尾矿 25～100％

结合剂(外加) 2～10％

其中所述的菱镁矿碎矿MgO含量≥45％，粒度≤15mm；

其中所述的菱镁矿尾矿MgO含量≥45％，粒度≤0.1mm；

其中所述的结合剂包括：轻烧氧化镁、氯化镁和纸浆废液其中的一种或两种， 其作用是保证机压球体烘干后具有一定强度以利于运输和煅烧。

(3)混料

将上述原料与结合剂按所述比例秤量后，加入强制式混砂机中，混合3～7 分钟。

(4)成型

将混好的料通过高压压球机，在200MPa压力下成球。球体形状为直径 30～50mm圆形，或为短轴长30～40mm、长轴长50～60mm的椭圆形。

(5)烘干

将成型后的物料烘干，烘干温度为110℃，并在此温度下保温10～24小时或 在环境20度以上自然放置72小时以上。

(6)煅烧

煅烧设备为竖窑，煅烧温度为1550～1650℃，煅烧气氛为氧化气氛，物料在 最高温度下煅烧5～6小时。

本发明与现有同类方法相比，其显著的有益效果体现在：

资源利用率高、能耗低、对环境污染小、产品质量稳定。本发明所生产的 重烧镁砂各项性能指标达到GB/T 2273-2007烧结镁砂有关牌号的标准。

本发明实施后，按2000万吨/年菱镁矿矿石 加工量计算，将有400万吨菱镁矿碎矿和选矿尾矿资源将得到充分的利用，基本上全部代替了现在重烧镁砂生茶所用的大块菱镁矿，年可节省生产重烧镁砂菱镁矿原料费用20亿元。有利于环境保护，社会效益更加明显。