权利要求书

1.一种利用菱镁矿尾矿一步煅烧生产重烧镁砂的方法，其特征在于该方法包括以下内容：

(1)原料选择 采用菱镁矿尾矿为原料，包括：菱镁矿碎矿(≤15mm)、菱镁矿 化学选矿尾矿；

(2)配料

重烧镁砂各组分重量百分比如下：

菱镁矿碎矿 60～100％

菱镁矿浮选尾矿 25～100％

结合剂(外加) 2～10％

其中所述的菱镁矿碎矿MgO含量≥45％，粒度≤15mm；

其中所述的菱镁矿尾矿MgO含量≥45％，粒度≤0.1mm；

其中所述的结合剂包括：轻烧氧化镁、氯化镁和纸浆废液其中的 一种或两种；

(3)混料

将上述原料与结合剂按所述比例秤量后，加入强制式混砂机中， 混合3～7分钟；

(4)成型

将混好的料通过高压压球机，在200MPa压力下成球，球体形状 为直径30～50mm圆形，或为短轴长30～40mm、长轴长50～60mm  的椭圆形；

(5)烘干

将成型后的物料烘干，烘干温度为110℃，并在此温度下保温 10～24小时或在环境20度以上自然放置72小时以上；

(6)煅烧

煅烧设备为竖窑，煅烧温度为1550～1650℃，煅烧气氛为氧化 气氛，物料在最高温度下煅烧5～6小时。