发明内容

本发明的目的是提供一种以镁离子参与反应的从卤水中提取碳酸锂的制 备方法，通过用镁离子对卤水的处理，实现简化生产工艺、降低生产成本的 目标。

本发明的发明目的是通过如下技术措施实现的：将氯化镁加入碳酸盐型 卤水混合兑卤，固液分离后，其中固体部分经洗涤、干燥、形成碳酸镁产品， 其中液体部分蒸发浓缩制成锂饱和卤水，再加入碳酸钠溶液进行沉淀反应后， 固液分离其中滤液返回重新进行蒸发浓缩，其中固体部分经洗涤、干燥、形 成碳酸锂产品，其中洗涤液返回重新进行蒸发浓缩。

本发明的有益效果是：采用加入镁离子，卤水中的碳酸锂提取率较高， 而达到简化原卤水体系的目的，获得的碳酸锂产品质量好、收率高，能耗大 幅降低，锂资源利用率高，实现简化生产工艺、降低生产成本的目标，经济 效益很好。

附图说明

图1是本发明实施例中的工艺流程示意图