技术领域及背景

技术领域本发明涉及国际专利分类专利分类C01D碱金属，即锂等的化合物的处理技术，尤其是涉及利用氯化镁简化碳酸盐型卤水盐湖卤水体系，提取碳酸锂的方法。

背景技术

锂是第二周期第I主族的轻金属元素，普遍存在于地壳内，例如锂几乎普遍存在于所有的火成岩中，世界上70％的锂资源来源于卤水。

锂金属及锂盐均是国家重要的战略资源，大量应用于航空航天、电子、金属材料、装备制造、核能及国防工业等众多领域，，另外，锂盐也做为药物应用，其中一例就是用碳酸锂(Li2CO3)治疗某些精神性疾病——癫狂症和精神压抑症，此类疾病属于精神失调症，该类病人往往过分兴奋和过分压抑，并且在开始时往往无任何发病征兆。

在电子工业和金属材料工业的需求带动下，锂的需求量巨大，每年全世界对碳酸锂的需求仍在不断增长。因此，提高锂资源的利用率，降低开发成本对支撑国民经济发展具有重要意义。

目前，从卤水提取锂的工艺技术主要有蒸发结晶法、沉淀法、萃取法、离子交换吸附法、煅烧浸取法、太阳池法、许氏法和电渗析法等。其中针对沉淀法、萃取法、离子交换吸附法和碳化法等主要的盐湖卤水提锂方法的研究更为深入，相关文献公开较多。但是，前述方法受盐湖资源条件限制较多，以中国的扎布耶盐湖为例，该盐湖卤水是典型的含锂浓度高的碳酸盐类型，虽然卤水中含锂浓度较高，但由于原卤中还含有钾、硼、锂、氯根、硫酸根和碳酸根等，使得锂的一次综合收率只有20％左右。

已公开相关改进技术专利文献较少，例如专利申请号94111638一种从卤水中提取锂盐的方法。高碳酸盐型卤水经日晒预浓缩后，通入二氧化碳使卤水中的碳酸钠转成碳酸氢钠沉淀并经过滤分离出来，滤液即可再经日晒进一步浓缩富集锂，然后加少量纯碱即可沉淀出碳酸锂产品。分离出的碳酸氢钠经热分解回收使用分解出的二氧化碳，所得纯碱为副产品。沉淀出碳酸锂后的母液可进一步综合利用。发明内容本发明的目的是提供一种以镁离子参与反应的从卤水中提取碳酸锂的制备方法，通过用镁离子对卤水的处理，实现简化生产工艺、降低生产成本的目标。