具体实施方式

将氯化镁加入碳酸盐型卤水混合对卤，固液分离后，其中固体部分经洗涤、干燥、形成碳酸镁产品，其中液体部分蒸发浓缩制成锂饱和卤水，再加入碳酸钠溶液进行沉淀反应后，固液分离其中滤液返回重新进行蒸发浓缩，其中固体部分经洗涤、干燥、形成碳酸锂产品，其中洗涤液返回重新进行蒸发浓缩。

本发明利用碳酸镁的溶解度较低特性，即碳酸镁的溶度积为KSP＝3.5×10-8，在卤水中加入镁离子后，碳酸镁难溶于水析出，卤水中的碳酸根部分去除，而原卤水体系达到简化，提取碳酸锂生产工艺实现简化、生产成本降低。

本发明中具体工艺还包括：

(1)将氯化镁固体或配成含镁离子5％～6％(重量百分浓度)，按Mg2+∶CO32-＝1∶1(摩尔比)，加入到含锂碳酸盐型卤水或其浓缩液中，充分混合，自然沉降，静置48小时以上，分离，得到固体和母液；

(2)将步骤(1)得到的固体，洗涤、烘干，即得到有经济价值的副产品碳酸镁；

(3)将步骤(1)得到的母液进行自然蒸发，浓缩到卤水中锂的含量为5.2g/l～9g/l时，卤水自然蒸发状态下，夏季条件下，浓缩卤水中锂的含量为5.2g/l左右；冬季条件下，浓缩卤水中锂的含量为9g/l左右，按Li+∶CO32-＝2∶1(摩尔比)加入15～20％(重量百分浓度)的碳酸钠纯碱溶液，充分混合，自然沉降，静置24小时以上，分离，得到固体和母液；

(4)将步骤(3)得到的固体用纯净水洗涤3～4次后，过滤、烘干，即得碳酸锂产品；

(5)将步骤(3)得到的分离母液返回到步骤(3)；

在上述描述中：

步骤(1)所述氯化镁固体或溶液，是指可以是工业氯化镁固体也可以是以工业氯化镁为溶质，用自来水配制，也可以用含锂盐湖卤水配制；步骤(3)所述浓缩到卤水中锂的含量为5.2g/l～9g/l是指在现场自然蒸发浓缩条件下，夏季控制卤水中锂的含量为5.2g/l左右，冬季控制卤水中锂的含量为9g/l左右；

步骤(4)所述固体用纯净水洗涤3～4次，其洗涤方式第一次为再浆洗涤，其再浆物料浓度为55％～60％(重量百分浓度)第二、第三次为第一次料浆过滤时，洗涤滤饼，其洗涤水量为固体重量的8％～10％(重量百分浓度)；物料干燥温度90℃～110℃，烘干时间2h；

本发明中：卤水可以是原始卤水，也可以是除去氯化钠后的卤水。

本发明中：根据含锂碳酸盐型卤水(该)中碳酸根含量，常温条件下，计量加入氯化镁固体或溶液，沉降后进行固液分离，分离后的母液进行蒸发、浓缩。当浓缩后的卤水中锂离子浓度达到一定程度时，加入纯碱溶液或碳酸铵等，进行沉淀碳酸锂作业，沉淀作业完成后，进行固液分离，将固体多次洗涤、烘干，即可得到碳酸锂产品。

本发明采用廉价易得的氯化镁为辅助原料，对含锂碳酸盐型卤水进行处理，将碳酸盐型盐湖卤水转化成不含镁和碳酸根的卤水，简化卤水体系，从而简化生产流程。同时获取的固体物质主要是碳酸镁，是一种有价值的工业原材料，从而也解决或减缓了硫酸盐型盐湖生产所生成的氯化镁的堆放造成的环境危害。

实施例1

卤水组成为Li+0.12％、K+1.49％、Mg2+0.013％、Cl-14.40％、SO42-1.70％、CO32 1.48％、B2O30.56％，按比例加入含镁离5％(重量百分浓度)处理卤水，环境温度15～20℃，再将处理后的卤水蒸发浓缩至卤水中锂离子浓度约5.2g/l以上时，加入15％(重量百分浓度)的碳酸钠纯碱溶液，过滤，洗涤，烘干，获得碳酸锂纯度为90.59％、收率88.81％。

实施例2

卤水组成为Li+0.12％、K+1.49％、Mg2+0.013％、Cl-14.40％、SO42-1.70％、CO32 1.48％、B2O3 0.56％，按比例加入含镁离5％(重量百分浓度)处理卤水，环境温度0～5℃，再将处理后的卤水蒸发浓缩至卤水中锂离子浓度约9g/l以下时，加入20％(重量百分浓度)的碳酸钠纯碱溶液，过滤，洗涤，烘干，获得碳酸锂粗精矿纯度为95.31％、收率88.27％。

实施例3

卤水组成为Li+0.013％、K+0.88％、Mg2+0.011％、Cl-3.77％、SO42 1.36％、CO32- 0.47％、B2O3 0.099％，按比例加入含镁离6％(重量百分浓度)处理卤水，环境温度0～5℃，再将处理后的卤水蒸发浓缩至卤水中锂离子浓度约7g/l左右时，加入20％(重量百分浓度)的碳酸钠纯碱溶液，过滤，洗涤，烘干烘干，获得碳酸锂粗精矿纯度为96.58％、收率85.73％。    实施例4

卤水组成为Li+0.013％、K+0.88％、Mg2+0.011％、Cl-3.77％、SO42-1.36％、CO32- 0.47％、B2O30.099％，按比例加入含镁离6％(重量百分浓度)处理卤水，环境温度10～25℃，再将处理后的卤水蒸发浓缩至卤水中锂离子浓度约5g/l左右时，加入20％(重量百分浓度)的碳酸钠纯碱溶液，过滤，洗涤，烘干烘干，获得碳酸锂粗精矿纯度为94.58％、收率86.73％。