权利要求书

1.一种碱性高温耐火泥浆，其特征在于：以重量百分含量表示，所述碱性高温耐火泥浆是由粉料90～98.5%，结合剂1～5%和外加剂0.5～5%组成；

所述粉料是由镁砂和废碱性砖粉料组成，以重量百分含量表示，镁砂和废碱性砖粉料二者之间的配比比例为镁砂60～90wt%和废碱性砖粉料10～40wt%。

2.根据权利要求1所述的碱性高温耐火泥浆，其特征在于：所述粉料的粒度要求为0.5～0.074mm的粉料占10～45wt%，≤0.074mm的粉料占55～90wt%。

3.根据权利要求1所述的碱性高温耐火泥浆，其特征在于：所述废碱性砖为废镁砖、废镁铬砖、废镁铝尖晶石砖和废镁铁尖晶石砖中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的碱性高温耐火泥浆，其特征在于：所述结合剂为粉状水玻璃和粉状酚醛树脂的混合物。

5.根据权利要求4所述的碱性高温耐火泥浆，其特征在于：所述粉状水玻璃和粉状酚醛树脂的混合物混合时粉状水玻璃和粉状酚醛树脂二者所占的重量百分含量分别为30～85wt%和15～70wt%。

6.根据权利要求1所述的碱性高温耐火泥浆，其特征在于：所述外加剂为黄糊精、羧甲基纤维素钠CMC、聚磷酸盐、木质素磺酸盐和聚碳酸酯PC中的至少三种的混合物。