发明内容

本发明是将白云石矿(它是碳酸钙和碳酸镁复盐为主要成分的矿石，分子式为CaMg(CO3)2)，经焙烧后得到的苛性白云石粉与氯化镁为主要原料，通过拌浆、成型固化、养护等工序制造白云石镁水泥混凝土。本发明拟采取的技术方案为：一种白云石镁水泥混凝土及其制造方法，其特征在于白云石镁水泥混凝土由苛性白云石粉、氯化镁、砂、石、惰性填料和水组成，其质量比为1.00∶0.12～0.29∶0～3.0∶0～6.0∶0.10～0.3∶0.44～0.87，惰性填料为粉煤灰或矿渣粉或滑石粉或其混合物，其制造方法为拌浆→成型固化→养护，拌浆的工艺要求为将氯化镁按比例溶解于水中形成氯化镁溶液，氯化镁溶液与苛性白云石粉、砂、石和惰性填料按比例的混合物进行拌合，形成白云石镁水泥混凝土料浆，成型固化的工艺要求为将上述白云石镁水泥混凝土料浆直接浇注或注入模板中，固化12～24小时，养护的工艺要求为在环境温度、空气相对湿度小于80％条件下养护后为产品，预制构件养护大于28天。本发明中氯化镁可以用氯化镁的水合物替代。本发明是这样实现的，首先将氯化镁或氯化镁的水合物用水配制成溶液，然后与苛性白云石粉、砂、石、惰性填料的混合物拌合成均匀的浆料，浆料可直接浇注，或制成预制构件成型固化，养护完成即为混凝土产品。本发明提出采用活性较好的苛性白云石粉制造白云石镁水泥混凝土，而白云石矿资源则分布广泛，几乎全国各省均有，储量更丰富，充分利用白云石资源，就地就近取材，将会降低生产该产品的成本，拓展镁水泥材料的应用，为发展各地经济及我国大量节约木材具有重要的意义。采用本发明制造方法所生产的白云石镁水泥混凝土，具有强度高，胶凝性能强，耐久性强、和易性好、填料添加量大，快速固化，养护容易能等特点，属绿色环保建材，可广泛应用于建筑业。

附图说明

图1为本发明工艺流程图