具体实施方式

实施例1：一种白云石镁水泥混凝土制造方法，取苛性白云石粉10.0kg，砂30kg，粉煤灰1.0kg，用4.4kg水将1.2kg氯化镁配制成溶液，溶液和物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入模板或标准模具中在环境温度条件下成型，脱模后在环境温度下，空气相对湿度小于80％条件下养护至28天，成为砂浆混凝土，测其力学性能。

经测定其主要技术指标如下：

密度等级：1800kg/m3    抗压强度：41.5MPa    轴心抗压强度：27.1MPa

轴心抗拉强度：2.42MPa    静力受压弹性模量：3.12×104MPa

劈裂抗拉强度：5.92MPa    抗折强度：8.4MPa

实施例2：一种白云石镁水泥混凝土制造方法，取苛性白云石粉10.0kg，砂1kg，滑石粉3.0kg，用6.1kg水将1.9kg氯化镁配制成溶液，溶液和物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入模板或标准模具中在环境温度条件下成型，脱模后在环境温度、空气相对湿度小于80％条件下养护至28天，成为砂浆混凝土，测其力学性能。

经测定其主要技术指标如下：

密度等级：1700kg/m3    抗压强度：63.8MPa    轴心抗压强度：28.8MPa  抗折强度：15.6MPa  轴心抗拉强度：2.42MPa  静力受压弹性模量：3.18×104MPa劈裂抗拉强度：9.1MPa

实施例3：一种白云石镁水泥混凝土制造方法，取苛性白云石粉10.0kg，砂20kg，石60.0kg，粉煤灰20kg，用7.6kg水将2.4kg氯化镁配制成溶液，溶液和物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入标准模具中在环境温度条件下成型，脱模后在环境温度、空气相对湿度小于80％条件下养护至28天，成为沙石混凝土，测其力学性能。

经测定其主要技术指标如下：

密度等级：2435kg/m3    抗压强度：41.5MPa    轴心抗压强度：28.5MPa

轴心抗拉强度：2.45MPa    静力受压弹性模量：3.31×104MPa

劈裂抗拉强度：5.9MPa    抗折强度：8.4MPa

实施例4：一种白云石镁水泥混凝土制造方法，取苛性白云石粉10.0kg，砂10kg，石30kg，矿渣粉15kg，用6.9kg水将2.1kg氯化镁配制成溶液，溶液和物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入模板中在环境温度条件下成型，脱模后在环境温度，空气相对湿度小于80％条件下养护至28天，成为沙石混凝土，测其力学性能。

经测定其主要技术指标如下：

密度等级：2410kg/m3  抗压强度：53.8MPa  轴心抗压强度：32.3MPa轴心抗拉强度：2.67MPa    静力受压弹性模量：3.38×104MPa  劈裂抗拉强度：7.7MPa  抗折强度：8.4MPa