具体实施方式

实施例：

菱镁矿碳化法生产碳酸镁，氧化镁的具体工艺技术方案如下：

煅烧：碳酸镁含量90％以上的菱镁矿，粒径1-5厘米，原料与煤4∶1—6∶1比例混

合，三十立方米立窑一座，煅烧温度1000℃，主反应式：

消化：粗粉用锤式破碎机，细粉用雷蒙机，粉到250目，用5立方米带搅拌消化罐

两个，水温控制在60℃±10，液固比4∶1消化2小时，主反应式：

碳化：2M×5M碳化塔两座，从立窑中收集二氧化碳气经净化后在塔中对流碳化，

用酚汰指示剂不显色为完成碳化，液固比为10∶1，温度30℃，反应式：

液固分离：用40平方米板框压滤机，压出含碳酸氢镁的溶液，排出固体杂质。

热解：630×8500热解器，连续热解，温度98-100℃，15-17分钟，反应式：

固液分离：40平方米板框压滤机，压出碳酸镁滤饼，废水返回消化器使用。

烘干：用粑式烘干机在200℃温度下烘干，粉碎后包装，制得碳酸镁产品。

煅烧：烘干后的碳酸镁经回转式煅烧炉在900℃恒温5小时，得到氧化镁，

反应式：

收集二氧化碳返回碳化工序使用。

另外：利用消化工序直接得到氢氧化镁。