权利要求书

1.一种浇注料钢包包底的修包工艺，其特征是包含如下工艺过程：浇注料加水混料，至浇注料不具有自然流动性、但可以堆砌成形为止；包底布料；包底料分层捣打，使用快速振动冲击夯对包底料进行冲压，采用多层捣打的冲压方式，浇注料最终体积密度可达到3.2 g/cm3以上，完成修砌包底。

2.根据权利要求1所述之浇注料钢包包底的修包工艺，其特征在于所说的浇注料加水混料，水分含量2—3.5%，浇注料加水混均，混好的浇注料成半干状。

3.根据权利要求1或2所述之浇注料钢包包底的修包工艺，其特征在于所说的包底布料是将混好浇注料放入包底，此环节可将浇注料根据包底的不同位置布成不同的厚度，满足包底不同位置的抗浸蚀程度。

4.根据权利要求1或2所述之浇注料钢包包底的修包工艺，其特征在于所说的包底料分层捣打，使用快速振动冲击夯对包底料进行冲压，冲压时根据不同的部位，更换与之匹配的不同大小、形状冲击夯夯板；采用三至四层捣打的冲压方式，压实后再布入一层浇注料，直到包底料达到要求的厚度为止。

5.根据权利要求1或2所述之浇注料钢包包底的修包工艺，其特征在于包底料分层捣打完成后，将钢包吊出风干，运到烘烤位置进入烤包环节。

6.根据权利要求2所述之浇注料钢包包底的修包工艺，其特征在于较佳的加水量是浇注料水分含量3%。