发明内容

本发明的第一个目的在于提供一种轻质、高强、抗水性好、隔音、隔热、阻燃又符合环保要求的轻烧白云石夹芯复合隔墙板。

本发明的第二个目的在于提供一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板的制造方法。

本发明的第一个目的由如下技术方案实施，一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板，具有外壳和夹芯组成的复合结构，所述外壳为用玻璃纤维网格布增强的轻烧白云石混合料，其由轻烧白云石粉、工业废渣、调和剂溶液、增强增稠剂、短切纤维、气体调节剂、抗水外加剂和减水剂经过混合搅拌制成，所述夹芯为保温隔热层，所述夹芯保温隔热层是聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、预制无机胶凝材料发泡混凝土、预制无机胶凝材料轻骨料混凝土或现浇轻烧白云石轻质混凝土中的任意一种。

所述外壳的组分及其重量份数比为：

轻烧白云石粉20份～55份，调和剂溶液30份～85份

玻璃纤维网格布2～16层， 抗水外加剂0.01份～8份。

所述外壳的组分还包括：工业废渣1～60份。

所述外壳的组分还包括：增强增稠剂1～30份。

所述外壳的组分还包括：气体调节剂1～5份。

所述外壳的组分还包括：短切纤维0.1～5份。

所述外壳的组分还包括：减水剂0.1～1份。

所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

所述工业废渣为粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣或脱硫石膏中的任意一种或一种以上的混合物。

所述调和剂为氯化镁或硫酸镁中的任意一种或两种的混合物。

所述调和剂溶液是波美度为18～35°Bé的氯化镁溶液或波美度为20～35°Bé的硫酸镁溶液中的任意一种或两种的混合物。

所述增强增稠剂为氧化镁或硅酸镁中的任意一种或两种的混合物。

所述短切纤维为聚丙烯纤维、聚乙烯纤维、玻璃纤维、植物纤维、维纶纤维、聚酯纤维或玄武岩纤维中的任意一种或一种以上的混合物。

所述气体调节剂为松香酸钠、十二烷基磺酸钠或双氧水中的任意一种或一种以上的混合物。

所述玻璃纤维网格布为中碱玻璃纤维网格布或抗碱玻璃纤维网格布中的任意一种或两种的混合物，玻璃纤维网格布的层数为2～16层。

所述抗水外加剂为浓度为35％～85％的磷酸、磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏或硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。

所述减水剂为木质磺酸钙或萘系高效减水剂中的任意一种或两种的混合物。

本发明的第二个目的由如下技术方案实施，一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板的制造方法，依次包括如下步骤：

(1)以轻烧白云石粉、工业废渣、调和剂溶液、增强增稠剂、短切纤维、气体调节剂、抗水外加剂和减水剂为原料，按照本发明第一个目的所述的原料配合比，分别计量，经过混合搅拌制成轻烧白云石混合料；

(2)在模具的底面浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料；

(3)平铺玻璃纤维网格布；

(4)浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料；

(5)放置或者浇注保温隔热夹芯层；

(6)在保温隔热夹芯层周边和表面浇注轻烧白云石混合料，表面混合料的厚度为2～5mm；

(7)在表面平铺玻璃纤维网格布；

(8)浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料，并抹平，确保保温隔热夹芯层的上下两个表面的轻烧白云石混合料厚度相等；

(9)固化、脱模；

(10)自然养护制成轻烧白云石夹芯复合隔墙板。

本发明的优点在于，1、利用轻烧白云石为主要原材料制备的轻烧白云石夹芯复合隔墙板具有常温固化反应、凝结硬化快、高强、隔热、隔音、阻燃、抗冻的优点，生产过程中无三废排放，属清洁生产，符合新型墙体材料对建筑功能和建筑节能的要求，具有较好的社会经济效益；2、加入了抗水外加剂，提高了产品的抗水性，可用作潮湿环境下的墙体材料，扩大产品的应用范围；抗水性提高，延长产品的使用寿命，同时克服了产品吸潮、返卤和泛霜的缺点；3、本发明轻烧白云石夹芯复合隔墙板大量采用粉煤灰、炉渣、矿渣、钢渣、脱硫石膏等工业废渣和锯末、农作物秸秆等农业废弃物，促进了固体废弃物的资源化和综合利用，可减少对环境的污染，降低成本，并能使抗水性能大大提高；4、采用增强增稠剂、减水剂，大大提高强度，改善和易性；5、本发明采用聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、预制无机胶凝材料发泡混凝土、预制无机胶凝材料轻骨料混凝土、现浇轻烧白云石轻质混凝土作为夹芯，保证了夹芯复合隔墙板的轻质高强功能，同时降低运输能耗，提高热阻，提高保温隔热性能，适用于作为非承重结构的建筑墙体材料；本发明轻烧白云石夹芯复合隔墙板无毒、无味、无放射性，对人体无害，不污染环境，属于环保型新型建筑墙体材料。