权利要求书

1.水镁石在臭氧化处理有机废水中的应用。

2.一种提高臭氧化处理有机废水效率的方法，其特征是：在臭氧曝气装置中的

有机废水内放置水镁石。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征是：所述的水镁石是粒径为0.003～8毫米

的水镁石。

4.根据权利要求2或3所述的方法，其特征是：所述的水镁石中加有负载有铜

的丝光沸石，其中水镁石的质量占总质量的百分比为：30％≤水镁石＜100％。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征是：所述的水镁石和负载有铜的丝光沸

石按照质量比进行物理混合，或者将两者进行机械粉碎，混合，然后再捏和成型造粒。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征是：在臭氧曝气装置中的有机废水内放

置水镁石的质量为装置内有机废水质量的1/25到1/1000。

7.根据权利要求4所述的方法，其特征是在臭氧曝气装置中的有机废水内放置

水镁石和负载有铜的丝光沸石的质量为装置内有机废水质量的1/25到1/1000。