技术领域及背景

技术领域

本发明属于耐火材料领域，具体涉及一种经过人工预合成、预反应制备镁橄榄石砖的方法。

背景技术

传统的镁橄榄石砖是用天然橄榄石砂制作的，而天然橄榄石砂由于其成矿条件，必然含有较高的铁、铝、钙等渣滓矿物，因此利用其制备镁橄榄石时，高温相少，这样会影响产品的强度及耐火性。同时在耐火材料领域存在大量的废弃的菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石等，而其中含有大量的MgO和SiO2等，造成资源浪费。