发明内容

本发明的目的是提供一种人造镁橄榄石砂及其用于制备镁橄榄石砖的方法，其采用的原材料是含有氧化镁和二氧化硅的工业废渣，通过利用预合成、预反应方法制得的镁橄榄石砂再去生产镁橄榄石砖，使得结合相完整，晶体发育完全，高温性能好，抗硫碱化学侵蚀的能力强。

本发明的具体技术方案如下：一种人造镁橄榄石砂，制备方法如下：

1）按MgO/SiO2的摩尔比为2：1取混合物料，破碎后在混合机中混均；

2）混炼：取上述含有MgO和SiO2的混合物料92~94份，然后加入纸浆废液6~8份，混合4~6分钟；

3）制坯；

4）干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时；

5）烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时；

6）最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

所述步骤1）中含有MgO和SiO2的混合物料为菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石的两种或两种以上的混合。

一种制备镁橄榄石砖的方法，制备方法步骤：

1）取上述的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉；

2）按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒58~62份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒8~12份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉28~32份，纸浆废液3~5份，然后将上述取料混合4~6分钟；

3）制坯；

4）干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时；

5）烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时。

本发明的有益效果：本发明通过在原有制作镁橄榄石砖工艺的基础之上，增加了用于制备镁橄榄石砖的镁橄榄石砂的预反应和预合成过程，摒弃了因为采用天然镁橄榄石而带来的品质不纯的问题；将菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石工业废渣用于制作镁橄榄石砖，不仅妥善处理了工业废弃物，更减少了对环境的污染，同时大大降低了生产镁橄榄石砖的成本；采用本发明制成的镁橄榄石砖结合相完整，晶体发育完全，高温性能好，抗硫碱化学侵蚀的能力强，其具体参数如下：MgO占40%~70%，SiO2占20%~35%，Fe＜1%，Al＜1%，Ca＜1%，体积密度大于2.6，显气孔率小于19，压强大于40Mpa，热稳定性风冷大于20次，荷重软化温度大于1600℃