技术领域及背景

技术领域

本发明属于耐火材料的生产技术领域，涉及一种高纯度电熔氧化镁砂的生产方法。

背景技术

目前，国内生产高纯度电熔氧化镁砂的主要技术现状为：采用天然菱镁矿石或高纯轻烧镁颗粒，在窑炉中高温烧结制得，所得产品MgO质量含量≤98％，杂质含量高，颜色多是黄色或褐黄色，达不到MgO质量含量≥99％，颜色为白色透明的要求。

电熔氧化镁砂同烧结镁砂相比，具有以下特点：

(1)气孔率低，小于2％；孔的周围是极致密的材料，可防止渣的侵入。

(2)体积密度高，大于3.6g/cm3。

(3)机械强度高，具有较高的高温强度及耐磨度。

(4)高温体积稳定性好(电熔材料具有重烧收缩小和高温蠕变小的特点)。