发明内容

本发明的目的在于提供一种高纯度电熔氧化镁砂的生产方法，采用电熔法生产，避免电极与氧化镁发生快速化学反应，能够得到高纯度的氧化镁产品。

本发明的技术方案为：采用高纯氧化镁作为熔料，进行高温电弧熔化，控制电极与熔料面不接触，高温电弧熔化后自然冷却形成晶体熔块，经破碎形成粒度砂，高温电弧熔化温度为3200～3400℃，电极与熔料面的距离为：0cm＜距离≤2cm。

所述高纯氧化镁的氧化镁质量含量≥99.5％。

所述熔料采用逐步加料进行熔化，控制电极电压为100～130伏，电流为200～2000安。

采用电弧为长弧操作，控制电弧与熔料面保持一定距离，避免电极与氧化镁接触达到熔化目的，获得致密结晶体，同时避免了碳的引入。

所述的晶体熔块为低碳白色透明晶体状熔块。

高温熔炼的温度大于氧化镁的熔点即可，为了更好地进行熔化，氧化镁原料可参照普通电熔方法分批加入电弧炉中(逐步加料)，优选地操作条件为：二次电压(电极电压)100～130伏，电流为200～2000安。熔液保持大于3400℃保温20分钟，然后再加料、再加温、再保温，多次重复，直至得到需要尺寸的熔块。

本发明具有以下特点：

1、在高温熔炼时，电极不插入熔料中，避免了电极污染和碳的引入，同时避免电极与氧化镁发生快速化学反应；利用本发明提供的方法生产的电熔氧化镁砂纯度高，MgO质量含量≥99％，熔点≥2800℃。

2、本发明生产的电熔氧化镁砂纯度高，化学稳定性高，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖，镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。

3、利用本发明得到的高纯度的氧化镁原料可以生产高纯度的氧化镁制品，满足不同用途的使用。

本发明的有益效果如下：

本发明提供的高纯度电熔氧化镁砂的生产方法，在高温熔炼时，电极不插入熔料中，避免了电极污染，同时避免电极与氧化镁发生快速化学反应；利用本发明方法生产的电熔氧化镁砂纯度高，熔点高，MgO质量含量≥99％，熔点≥2800℃。