发明内容

为了克服已有耐火复合砖及制备方法的耐磨性较差、结构强度较低、保温隔 热性能较差的不足，本发明提供一种耐磨性良好、结构强度较高、保温隔热性能 良好的镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖及制备方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖，镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖包 括镁橄榄石质重质工作层和以轻质骨料和粉料为原料制备的轻质隔热层，由重质工 作层和轻质隔热层复合而成，重质工作层和轻质隔热层的长度尺寸比例为1～5∶3～ 1。

优选的，所述重质工作层的化学组分质量百分含量如下：MgO％为40～50％， SiO2％为30～45％，其余为原料引入的其他成分。

进一步，所述重质工作层由镁橄榄石、电熔镁砂、烧结镁砂、硅石中的两种或 两种以上的原料组成。

作为优选的一种方案：所述轻质隔热层中的轻质骨料由刚玉空心球、轻质莫来 石骨料、轻质高铝骨料中的一种或几种组成。

进一步，所述轻质隔热层中，各种种类的轻质骨料化学组分质量百分含量如下： 1)刚玉空心球，其中Al2O3大于93％；2)轻质莫来石骨料，其中Al2O3大于65％； 3)轻质高铝骨料，其中Al2O3大于70％，其余为原料引入的其他成分，其余为原料 引入的其他成分。

一种镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖的制备方法，所述制备方法的步骤如下：

(1)重质工作层配料：

所述重质工作层的化学组分质量百分含量如下：MgO％为40～50％，SiO2％为30～45％，其余为原料引入的其他成分。先将不大于325目粉料按比例配好后在球磨 机中混合均匀，再在其余骨料颗粒与外加结合剂混合均匀后加入混合好的粉料，搅 拌10～30分钟。

(2)轻质隔热层配料：

所述轻质隔热层中的轻质骨料由刚玉空心球、轻质莫来石骨料、轻质高铝骨 料中的一种或几种组成。先把轻质骨料称量好，把轻质骨料按比例和外加结合剂 混合均匀，然后按比例加入粉料搅拌10～30分钟。

(3)成型：

完成配料之后，用隔板把成型模具的料腔隔成两部分，致密工作层和轻质隔 热层的长度尺寸比例为1～5∶3～1，加料后抽出隔板，采用振动加压或机压成型；

(4)烧成：

成型后的坯体取出经80～150℃烘干后装窑于1500～1600℃保温3～8小时烧 成。

进一步，所述步骤(3)中，成型过程在振动压机、摩擦压机或油压机上进行。

再进一步，所述步骤(1)中，重质工作层采用的原料颗粒级配为不小于1mm 颗粒35～45％，小于1mm颗粒25～35％，不大于325目细粉25～35％，外加结合剂 3～5％。

所述步骤(2)中，所述轻质隔热层采用的轻质骨料粒径为0.2～5mm，自然堆 积密度0.6～1.0g/cm3，轻质隔热层中原料质量配比为轻质骨料55～70％，不大于325 目细粉30～45％，外加结合剂6～10％。

所用的外加结合剂为纸浆废液、木质磺酸盐溶液、甲基纤维素溶液中的一种。

本发明的具有的有益效果是：耐磨性良好、结构强度较高、保温隔热性能良 好；在不降低材料使用寿命的情况下，抗磨损、抗剥落性能优良、导热系数低和 结构强度高，直接用于窑炉的砌筑施工方便，产品具有节约能耗，降低材料消耗 和减少回转窑耐火材料用量的作用，并且能够延长设备使用寿命。

附图说明

图1是镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖的结构图。

图中：1、重质工作层，2、轻质隔热层。