发明内容

本发明就是针对上述问题，提供一种操作简便、寿命长的冶炼炉底捣打料及制造方法。

本发明的材料组分如下：

耐火骨料55-75％和耐火粉料25-45％组成基料；以基料为准外加高碳结合剂8-10％、高温沥青6-12％、防氧化剂1-5％、膨胀剂0-6％、防爆剂0-2％。

耐火骨料的粒度为8-0毫米；是由85-95％的特级矾土熟料和含量为大于89％的碳化硅组成。特级矾土熟料可为电熔棕刚玉、电熔亚白刚玉取代。

耐火粉料的粒度为≤0.088毫米；是由含固定碳≥97％的30-50％的鳞片状石墨和30-60％电熔棕刚玉及含量大于89％的碳化硅组成。电熔棕刚玉可由电熔亚白刚玉代替。         高碳结合剂由高温沥青∶杂酚油为(30-50)∶(70-50)组成。其中高温沥青呈粉粒状，软化点≥130℃，固定碳＞50％。杂酚油呈褐色液体。

制法如下：首先在容器中将杂酚油加热至200℃-250℃，边加入高温沥青粉，边搅拌，使高温沥青溶解，在温度200℃保持5分钟，使其水分蒸发。然后将混合液体冷却至50-70℃后，外加乙醇2-10％和六胺2-10％，搅拌均匀，冷却至室温待用。

防氧化剂可以是金属硅、金属铝和碳化硼中的一种或几种混合物。

膨胀剂可以是兰晶石、硅线石、红柱石的一种或几种混合物。

防爆剂可以是聚丙烯纤维和聚丙烯短纤维的一种或两种混合物。

本发明的生产工艺为：在混匀的耐火骨料中加入高碳结合剂，然后加入鳞片状石墨混匀，使鳞片状石墨粘在骨料颗粒表面，再加入电熔棕刚玉、碳化硅、高温沥青、防氧化剂、膨胀剂和防爆剂再混匀即成。

发明的有益效果：

1、寿命长：

本发明的捣打料碳的主要来源之一是高温沥青，因为高温沥青含β-树脂高、粘性大、受热后残碳率高，而该残碳为流动状结构碳和复合镶嵌结构碳，它的抗氧化性好于酚醛树脂形成的玻璃碳，因此本发明的高碳结合剂不仅比酚醛树脂结合剂的成本低，而且性能好、寿命长；本发明的捣打料在冶炼高温情况下，高温沥青通过缩聚、焦化过程，形成一个牢固整体；这个整体以碳结合为基础，不仅提高炉底地高温强度，而且能很好地抵抗铁渣的侵蚀，因此，提高了炉底寿命；

2、操作简便：

本发明的捣打料可在常温下就可使用，无需加热；对捣打料的损坏，可冷修或热补，修补后马上可冶炼，减少电炉热停时间；其操作简便、快捷。