发明内容

本发明的目的是提供一种用于不烧镁钙砖的结合剂及其制备方法，使其与镁钙砖的结合性能更好，并且水份重量含量在0.01％以下。

本发明一种用于不烧镁钙砖的结合剂，其特征在于由以下重量百分数的原料组成：高温沥青30～40％，蒽油3～8％，增塑剂10～15％，异氰酸酯35～45％和稀土氧化物1～5％。

其中所述的高温沥青为高温球状煤沥青、高温粉状煤沥青或石油沥青中的一种或任意两种质量比为1∶1的混合物。增塑剂为邻苯二甲酸二丁脂、对甲苯酚、磷酸脂或邻苯二甲酸二辛酯中的一种。稀土氧化物为CeO2、Pr6O11或Nd2O3中的一种。

本发明一种用于不烧镁钙砖的结合剂的制备方法，其特征在于制备方法如下：

(1)高温沥青融化加热至210～220℃，保温8小时，同时在真空度为0.02～0.08Mpa条件下进行抽真空脱水。

(2)加入异氰酸酯，在180℃下搅拌反应120～140分钟。

(3)加入增塑剂、稀土氧化物和蒽油，在150℃～180℃搅拌反应120～140分钟，其中最后60分钟在真空度为0.02～0.08Mpa条件下进行抽真空脱水。

本发明的优点在于选用了科学的原料和组份配比，经过恰当的工艺处理方式，水份重量含量更低，在0.01％以下，固含量为75～85％，残碳量重量含量在32～42％，灰分重量含量在0.3％以下，25℃时粘度在40～49Pa·s，使用这种结合剂制成的镁钙质耐火砖，体积密度＞3.12g/cm3，常温耐压强度大于45MPa，气孔率＜3.0％，常温抗折强度大于20MPa。并且对镁钙砖的结合性能更好，在制品高温使用后骤冷也不开裂，无裂纹，体积不膨胀，无氧化现象，在水泥回转窑上使用结窑皮效果好。适用于水泥回转窑烧成带、钢包炉衬部位，是新一代环保材料。