具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明做进一步的描述，并非对本发明保护范围的限制。        为避免重复描述，对以下实施例所采用原料的理化性能指标统一描述如下：碳酸盐粉为碳酸钠粉、碳酸钾粉、碳酸镁粉的一种，其碳酸盐含量≥80wt％，碳酸盐的粒径为0.1～0mm；氯化盐粉为氯化钠粉、氯化钾粉、氯化锂粉中一种，其氯化盐含量≥70wt％，氯化盐粉的粒径为0.1～0mm滑石原矿粉的氧化镁含量≥25wt％，粒径为0.1～0mm。

实施例1

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将10～15wt％的氯化钠粉、10～15wt％的碳酸钠粉和75～80wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～7wt％的木质素磺酸钙结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌10～20分钟，压制成型；再在60～110℃条件下干燥12～24小时，然后在800～900℃×5～6小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡24～36小时，最后在60～110℃条件下干燥12～24小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

实施例2

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，除结合剂为木质素磺酸钠外，其余同实施例1。    实施例3一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将15～20wt％的碳酸钾、10～15wt％的氯化锂和70～75wt％滑石原矿粉混合，外加上述混合物7～10wt％的工业糊精粉结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌15～25分钟，压制成型；再在60～110℃条件下干燥24～36小时，然后在900～1000℃×4～5小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在60～110℃条件下干燥24～36小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

实施例4

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，除结合剂为聚乙烯醇外，其余同实施例3。

实施例5

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将20～25wt％的碳酸镁、10～15wt％的氯化钠和65～70wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的亚硫酸纸浆废液为结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15分钟，压制成型，再在室内自然干燥24～48小时，然后在1000～1100℃×3～4小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；最后在室内自然干燥24～48小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

实施例6

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，除结合剂为木质素磺酸钙和木质素磺酸钠外，其余同实施例5。

实施例7

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将25～30wt％的碳酸钠、10～15wt％的氯化钾和60～65wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物5～7wt％的工业糊精粉和亚硫酸纸浆废液为结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌10～20分钟，压制成型，再在室内自然干燥24～48小时，然后在1100～1200℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在室内自然干燥24～48小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

实施例8

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，除结合剂为工业糊精粉和聚乙烯醇外，其余同实施例7。

实施例9

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸钾、10～15wt％的氯化钠和55～60wt％的滑石原矿粉，外加上述混合物5～8wt％的结合剂，搅拌15～25分钟，压制成型；再在60～110℃条件下干燥24～36小时，然后在1200～1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在60～110℃条件下干燥24～36小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠和工业糊精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。

实施例10

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，除结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、工业糊精粉和聚乙烯醇外，其余同实施例9。

实施例11

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸镁、15～20wt％的氯化钠和50～55wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的亚硫酸纸浆废液结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15分钟，压制成型；再后在室内自然干燥24～48小时，然后在1300～1400℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；最后在室内自然干燥24～48小时，即制得高强度镁橄榄石轻质材料。

实施例12

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸镁、20～25wt％的氯化钠和45～50wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的木质素磺酸钙和木质素磺酸钠为结合剂，先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15分钟，压制成型，再在室内自然干燥24～48小时，然后在1200～1300℃×3～4小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在室内自然干燥24～48小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

实施例13

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸钾、25～30wt％的氯化钠和40～45wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅拌15～25分钟，压制成型，再在60～110℃条件下干燥24～36小时，然后在1200～1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在60～110℃条件下干燥24～36小时，即制得镁橄榄石轻质材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液和工业糊精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。

实施例14

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸钾、30～35wt％的氯化锂和35～40wt％的滑石原矿粉混合，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅拌15～25分钟，压制成型，再在60～110℃条件下干燥24～36小时，然后在1200～1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在60～110℃条件下干燥24～36小时，制得镁橄榄石轻质材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液、聚乙烯醇和工业糊精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。

实施例15

一种镁橄榄石轻质材料及其制备方法，先将30～35wt％的碳酸钾、30～35wt％的氯化钾和30～35wt％的滑石原矿粉，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅拌15～25分钟，压制成型，再在60～110℃条件下干燥24～36小时，然后在1200～1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时，最后在60～110℃条件下干燥24～36小时，即制得高橄榄石轻质材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钠和工业糊精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。         本具体实施方式所采用的碳酸盐粉、氯化盐粉和滑石原矿粉来源广泛，复合材料中镁橄榄石是经过高温下滑石原矿和复合熔盐发生物理化学作用生成，结合良好，有利于提高材料的性能。复合熔盐中的碳酸盐分解时产生的二氧化碳气体将原位生成微小气孔，材料的体积密度低，导热系数低，材料的保温性能好，同时材料的强度高，使用寿命长。

因此，本具体实施方式具有原料资源丰富、生产成本低和易于工业化生产的特点。用该方法制备的高强度镁橄榄石轻质材料不仅性能优良，且能延长使用寿命。本具体实施方式适用于温度在1200℃以下的工业热工设备、特别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生产等高温设备，用本具体实施方式所制备的材料取代现有保温材料，可降低这些设备在生产过程中的热量损失，减轻设备对周围环境的热污染，实现节能降耗。