权利要求书

1.镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，其特征在于：它的操作步骤如下：

(1)将单斜型氧化锆80～97重量份，镁的化合物2.5～4.5重量份，钙的化合物0～3.4重量份、钇的化合物0～3重量份，经混料机混合均匀制成混合炉料；

(2)将步骤(1)中的混合炉料投入电弧炉中进行熔炼，熔炼的温度为2700～3500℃，熔化成砣或熔化后浇铸成块；

(3)将步骤(2)中的熔体降温，降低到室温～100℃后，将熔体破碎。

2.根据权利要求1所述的镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，其特征在于：所述单斜型氧化锆中氧化锆的含量大于96％。

3.根据权利要求2所述的镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，其特征在于：所述单斜型氧化锆来源于电熔脱硅锆、化学锆或天然斜锆石中的任意一种或至少两种。

4.根据权利要求1所述的镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，其特征在于：所述镁的化合物为氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁中的任意一种或至少两种；所述钙的化合物为氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙中的任意一种或至少两种；所述钇的化合物为氧化钇、草酸钇、碳酸钇中的任意一种或至少两种。

5.根据权利要求1所述的镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，其特征在于：所述步骤(3)中熔体采用水冷或风冷降温，降温速率为50～100℃/小时。