具体的实施方式

实施例1

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：

(1)将氧化锆的含量大于96％的电熔脱硅锆65.3kg，天然斜锆石30kg，氧化镁3.5kg，氧化钇1.2kg，经混料机混合均匀制成混合炉料；

(2)将步骤(1)中的混合炉料投入电弧炉中进行熔炼，熔炼的温度为3500℃，熔化成砣或熔化后浇铸成块；

(3)将步骤(2)中的熔体采用水冷降温，降温速率为100℃/小时，降低到80℃后，将熔体砸碎、检选，检选后的熔块用破粉碎设备加工成用户所需要的粒度。破粉碎后的物料视用户的需求，可以经过煅烧后再包装入库，也可以不经过煅烧直接包装入库。

实施例2

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量大于96％的电熔脱硅锆95.8kg，氧化镁3kg，氧化钙1.2kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例1。

实施例3

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量大于96％的电熔脱硅锆70.2kg，化学锆25kg，氧化镁2.8kg，氧化钙0.7kg，氧化钇1.3kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例1。

实施例4

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量于96％的电熔脱硅锆80kg，氢氧化镁4.5kg，氢氧化钙3.4kg、氧化钇3kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例1。

实施例5

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量大于96％的天然斜锆石97kg，碳酸镁2.5kg，碳酸钙3.4kg，草酸钇3kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例1。

实施例6

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：

(1)将氧化锆的含量大于96％的化学锆90kg，氧化镁1.5kg，碳酸镁1kg，经混料机混合均匀制成混合炉料；

(2)将步骤(1)中的混合炉料投入电弧炉中进行熔炼，熔炼的温度为2700℃，熔化成砣或熔化后浇铸成块；

(3)将步骤(2)中的熔体采用风冷降温，降低到室温后，将熔体破碎。

实施例7

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量大于96％的电熔脱硅锆40kg，化学锆50kg，碳酸镁4.5kg，氧化钇2kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例1。

实施例8

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：

(1)将氧化锆的含量大于96％的电熔脱硅锆20kg，化学锆20kg，天然斜锆石57kg，氧化镁2kg，碳酸镁2.5kg，氧化钙1kg，经混料机混合均匀制成混合炉料；

(2)将步骤(1)中的混合炉料投入电弧炉中进行熔炼，熔炼的温度为2800℃，熔化成砣或熔化后浇铸成块；

(3)将步骤(2)中的熔体采用水冷降温，降温速率为100℃/小时，降低到40℃后，将熔体破碎。

实施例9

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：将氧化锆的含量大于96％的化学锆40kg，天然斜锆石40kg，碳酸镁4kg，氧化钙2kg，氧化钇1kg，经混料机混合均匀制成混合炉料，其余制造方法同实施例8。

实施例10

镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：