权利要求书

1.一种利用轻烧白云石粉料制备氢氧化镁的方法，包括以下步 骤：

1)轻烧白云石粉料加入足量水中进行消化处理，得到轻烧白云 石灰乳液；

2)向轻烧白云石灰乳液中通入二氧化碳气体，至反应产物的 pH＝6.7～7.0时停止通入二氧化碳，将产物过滤；

3)向滤液中加入无水乙醇，控制无水乙醇的量为滤液体积的 30～40％，加热并控制温度为50～80℃，反应后再次过滤，得到碳酸 氢镁固体过滤物；

4)向碳酸氢镁固体过滤物中加入盐酸至气泡消失，得到氯化镁 溶液；

5)向氯化镁溶液中加入可溶性碱液，得到氢氧化镁浆液；

6)向氢氧化镁浆液中加入占浆液体积2～6％的聚乙烯吡咯烷酮 或乙二胺，然后将所述浆液放入高压反应釜中，控制温度在 80～200℃，保持恒温搅拌10～20h，即可获得氢氧化镁产品。

2.根据权利要求1所述的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化镁的 方法，其特征在于：所述步骤5)中，在加入可溶性碱液之前，先加 入占浆液体积0.07～0.11％的聚乙二醇或十二烷基苯磺酸钠。

3.根据权利要求1或2所述的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化 镁的方法，其特征在于：所述步骤6)中，加入聚乙烯吡咯烷酮时控 制其加入量为氢氧化镁浆液体积的2％，加入乙二胺时控制其加入量 为氢氧化镁浆液体积的6％。

4.根据权利要求1或2所述的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化 镁的方法，其特征在于：所述步骤2中，在通入二氧化碳气体至反 应产物的pH＝6.89～6.94时停止通入二氧化碳。

5.根据权利要求3所述的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化镁的 方法，其特征在于：所述步骤2中，在通入二氧化碳气体至反应产 物的pH＝6.89～6.94时停止通入二氧化碳。