技术领域及背景

技术领域

本发明属于无机材料制备技术领域，具体是一种利用轻烧白云 石粉料制备氢氧化镁的方法。

背景技术

氢氧化镁具有阻燃、抑烟、无毒及热分解温度高等性能，被广 泛用于聚合物阻燃、废水处理、烟气脱硫等领域。但是氢氧化镁在 作为填充型无机阻燃剂，大量填充会使其在聚合物中的分散性变差， 并使得复合材料的机械性能下降。研究表明氢氧化镁的改性及颗粒 尺寸形貌的控制可以改善这一缺点，当加入的氢氧化镁粒径减小到 1μm时，其阻燃聚合物体系的氧指数显著提高，且随着粒径的减小， 无机粒子对聚合物材料有增强增韧作用，当氢氧化镁形貌为纤维状 和片状时，可大幅提高复合材料的机械性能，但常规方法制备的氢 氧化镁很难解决这一问题。

本发明之前，申请号为200510086473.9的中国发明专利公开了 一种液氨加压沉淀-水热改性法制备氢氧化镁阻燃剂的方法，以氯化 镁为原料，以液氨为沉淀剂，密闭加压条件下进行沉淀反应并进行 水热改性，制得片状氢氧化镁，但该专利不足之处为，制备过程复 杂，且生成的氢氧化镁易团聚。申请号为201010284921.7的中国发 明专利公开的一种氢氧化镁六方晶体制备方法，提出的是一种将硝 酸镁置于氢氧化钠和氢氧化钾混合物中，制备六方晶系的氢氧化镁。 但该专利制备的氢氧化镁结构不均匀，且制备过程中，熔融状态的 强碱配比不易控制。因此，研究开发高性能价格比、适于工业化生 产的高纯度的纤维状和片状氢氧化镁阻燃剂，是学术界和工业技术 界的重要课题。