权利要求书

1、用于生产镁金属的氯化镁生产方法，通过在盐酸中沥滤含镁的矿石，其特征在于保持原始氯化镁溶液中酸溶性铁和镍的比值大于120，和保持酸溶性铁和磷的比值大于20。

2、按照权利要求1的方法，其特征在于所需铁的量是以含铁的矿石形式加入的。

3、按照权利要求1的方法，其特征在于所需铁的量是以含铁的溶液或铁屑形式加入的。

4、按照权利要求2的方法，其特征在于所用粗晶和隐晶菱镁矿的混合物的比值为1∶10-10∶1。

5、按照权利要求4的方法，其特征在于粗晶和隐晶菱镁矿之间的比值保持在1∶5-5∶1的范围内。

6、按照权利要求1的方法，其特征在于酸溶性铁可由等摩尔量的酸溶性铝部分或全部取代。