发明内容

为了解决以上问题，本发明提供一种具有优异的结构柔韧性，低热膨胀率，良好的抗化学侵蚀能力和无污染的镁铁铝尖晶石砂。

本发明的另一目的是提供一种镁铁铝尖晶石砂的制备方法。

为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是：一种镁铁铝尖晶石砂，以氧化镁、氧化铁和氧化铝混合后的总重量为100份计，氧化镁、氧化铁和氧化铝的重量份配比是：

氧化镁    28～38份、

氧化铁    28～38份、

氧化铝    28～38份；

其中，氧化镁的粒度小于200目，氧化铁的粒度小于400目，氧化铝的粒度小于500目。

上述镁铁铝尖晶石砂的制备方法如下：

1)粉碎筛分：将氧化镁粉碎，取200目筛下物；将氧化铁粉碎，取400目筛下物；将氧化铝粉碎，取500目筛下物；

2)配料混料：将粉碎筛分后的氧化镁、氧化铁和氧化铝按上述的重量份配比取料，物料配比后投入混料机中进行混料，同时加入混料总重量5％～15％的结合剂，混和均匀；

3)压密成球：物料混合均匀后经压密机压密，后进入压球机成球；

4)干燥：物料成球后进行干燥脱水，自然干燥2～5天；

5)高温熔融：物料成球干燥后放入电弧炉中，于2800～3200℃熔融；

6)冷却破砣：将烧成品进行自然冷却6～7天后，进行破砣。

本发明制备的镁铁铝尖晶石的显微结构显示，在铁铝尖晶石颗粒边缘形成了镁铝尖晶石，而中心仍保持着其原始结构。本发明的镁铁铝尖晶石的热膨胀更小，从而改善了镁铁铝尖晶石耐火材料的结构柔韧性。

将本发明的镁铁铝尖晶石砂与氧化镁经高温煅烧而成的镁铁铝尖晶石砖，在整个使用过程中都具备良好的结构韧性，对提高回转窑内衬的柔韧性起着非常关键的作用。

现代回转窑的炉衬都是单层结构，炉衬的高热导率导致炉衬壳体的过热变形，能力损失严重，造成耐火材料的剥块和窑体的损坏。而采用本发明的镁铁铝尖晶石砂制成的镁铁铝尖晶石砖，大大降低了耐火材料热膨胀和热导率，完全解决了回转窑直径扩大，对温度提高超时起负荷运转，所承受的机械应力和热应力，具有挂牢窑皮，保护耐火砖本体。

本发明的有益效果是：以本发明的镁铁铝尖晶石砂做原料，生产出来的镁铁铝尖晶石砖在水泥回转窑中的应用表明，和传统的铬砖相比，镁铁铝尖晶石砖具有优异的结构柔韧性，低热膨胀率和良好的抗化学侵蚀能力，镁铁铝尖晶石砖的应用大大降低了耐火材料的消耗，减少了生产成本。具有极高的抗断裂和抗剥落所需的柔韧性和弹性；具有极高的强度，可抵抗机械力所造成的窑剥落；具有非常优异的造窑皮能力和抗碱盐及熟料液相侵蚀的能力。从而能够延长衬砖的使用寿命和保持较低的窑壳温度，使用寿命从过去的12个月达到18个月。同时解决替代铬砖应用水泥窑造成的污染公害。

本发明镁铁铝尖晶石是一种碱性无铬耐火材料，其制成品应用于玻璃窑，水泥窑烧成带，具有挂牢窑皮，保护耐火砖本体，延长使用寿命，降低了耐火材料消耗，减少了维修成本，提高了玻璃及水泥的产量，即满足了窑体耐火砖的性能要求，更主要的是替代了铬砖的使用，解决了铬污染公害。