权利要求书

1.一种镁铁铝尖晶石砂，其特征在于：以氧化镁、氧化铁和氧化铝混合后的总重量为100份计，氧化镁、氧化铁和氧化铝的重量份配比是：

氧化镁            28～38份、

氧化铁            28～38份、

氧化铝            28～38份；

其中，氧化镁的粒度小于200目，氧化铁的粒度小于400目，氧化铝的粒度小于500目。

2.一种权利要求1所述的镁铁铝尖晶石砂的制备方法，其特征在于步骤如下：

1)粉碎筛分：将氧化镁粉碎，取200目筛下物；将氧化铁粉碎，取400目筛下物；将氧化铝粉碎，取500目筛下物；

2)配料混料：将粉碎筛分后的氧化镁、氧化铁和氧化铝按权利要求1所述的重量份配比取料，物料配比后投入混料机中进行混料，同时加入混料总重量5％～15％的结合剂，混和均匀；

3)压密成球：物料混合均匀后经压密机压密后，进入压球机成球；

4)干燥：物料成球后进行干燥脱水，自然干燥2～5天；

5)高温熔融：物料成球干燥后放入电弧炉中，于2800～3200℃熔融；

6)冷却破砣：将烧成品进行自然冷却6～7天后，进行破砣。